## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 10. Факторы, формирующие потребительские свойства металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
10.1. Общие сведения о металлических бытовых товарах
10.2. Классификация и характеристика металлов и сплавов
10.3. Общая схема производства металлических изделий
10.4. Характеристика способов изготовления металлических изделий
10.5. Характеристика способов обработки поверхности металлических изделий
10.6. Классификация и характеристика защитно-декоративных покрытий металлических изделий
10.7. Декорирование металлических изделий
Для ведения конспекта можете использовать рабочую тетрадь, которую можно скачать в разделе «Дополнительные материалы»

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Давать классификацию и характеристику металлических сплавов
Описывать общую схему производства металлических бытовых товаров
Характеризовать способы изготовления металлических изделий
Называть и описывать способы обработки поверхности и виды защитно-декоративных покрытий металлических изделий
Характеризовать способы декорирования металлических изделий

## Slide 4: 10.1. Общие сведения о металлических бытовых товарах
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 5
МЕТАЛЛОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ объединяют обширную группу изделий хозяйственно-бытового назначения. Основным материалом для изготовления этих изделий являются металлы и их металлические сплавы.
По назначению металлохозяйственные товары подразделяются на следующие группы:
Металлическая посуда
Столовые приборы
Ножевые товары
Кухонно-хозяйственные принадлежности
Приборы для окон и дверей
Металлические инструменты

## Slide 6: 10.2. Классификация и характеристика металлов и сплавов
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 315-320

## Slide 7
МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
ЧЕРНЫЕ
ЦВЕТНЫЕ
Железо и его сплавы
Алюминий и его сплавы
Медь и её сплавы
Другие виды цветных металлов

## Slide 8
Железо
в чистом виде представляет собой металл серебристо-белого цвета, тяжелый, плотный, ковкий. Обладает магнитными свойствами. Подвержено коррозии. Занимает 2-е место по распространенности в природе.
Сплавы железа:
Нажимайте по порядку:
Сталь - сплав железа с углеродом, содержащий менее 2,14% углерода.
Сталь обладает высокой твердостью, прочностью, но вместе с тем ковкостью и пластичностью, легко перерабатывается в изделия различными способами (литьем, штамповкой и др.).
По химическому составу:
Это сплав железа с углеродом, содержащий незначительное количество других элементов (десятые и сотые доли %). Подвержена коррозии.
Нажимайте по порядку:
углеродистая
Содержит в своем составе легирующие элементы (хром, никель и др.), придающие специфические свойства, например, нержавеющие.
легированная
СТАЛЬ
ЧУГУН
Чугун - сплав железа с углеродом, содержащий 2,14-6,67% углерода.
Чугун обладает высокими физико-механическими свойствами, твердый, прочный, долговечный, но хрупкий и не пластичный, перерабатывается в изделия только литьем

## Slide 9
Алюминий
– легкий, пластичный, мягкий металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой отражательной способностью и электропро-водностью, устойчивостью к коррозии. Занимает 1-е место по распространенности в природе.
Сплавы алюминия:
Нажимайте по порядку:
СИЛУМИН
Силумин - литейный сплав алюминия с кремнием.
ДЮРАЛЮМИН
Дюралюмин - деформируемый сплав алюминия с медью.

## Slide 10
Медь
в чистом виде представляет собой тяжелый, пластичный металл красно-розового цвета. Обладает высокой электропроводностью и устойчивостью к коррозии.
Сплавы меди:
Нажимайте по порядку:
ЛАТУНЬ
Латунь - сплав меди с цинком.
Цвет от светло-желтого до желто-красного.
Маркировка «Л».
БРОНЗА
Бронза - сплав меди с алюминием, оловом, бериллием и др. металлами, среди которых цинк не является основной добавкой
МЕЛЬХИОР
Мельхиор - сплав меди с никелем серебристого цвета.
Маркировка «МН».
НЕЙЗИЛЬБЕР
Нейзильбер - сплав меди с никелем и цинком серебристого цвета с синеватым отливом. Маркировка «МНЦ».

## Slide 11
Цинк - металл серовато-белого цвета, на воздухе хорошо противостоит коррозии. Применяется для защиты стальных изделий от коррозии, в производстве цинковых белил, гальванических элементов, латуней, для оцинковки стальной посуды.
Прочие цветные металлы:
ЦИНК
Нажимайте по порядку:
Олово - серебристо-белый, мягкий, пластичный, непрочный металл. Хорошо прокатывается в тонкие листы.
Применяется для защитных покрытий, производства белой жести, оловянной бронзы, легкоплавких припоев, подшипниковых сплавов, фольги.
ОЛОВО
Никель - металл серебристо-белого цвета с желтоватым оттенком, блестящий, тугоплавкий, тягучий. Обладает высокой устойчивостью к коррозии. Применяется для создания защитно-декоративных покрытий, а также для изготовления сплавов.
НИКЕЛЬ
Хром - металл с ярко-серебристым блеском, очень твердый, тугоплавкий. Отлично полируется, стоек к истиранию и атмосферной коррозии. Применяется как составная часть многих сплавов, в качестве противокоррозионного и декоративного покрытия.
ХРОМ

## Slide 12: 10.3. Общая схема производства металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 13
Способы изготовления
литьё
штамповка
Способы соединения деталей
Разъемные соединения
(винты, болты)
Неразъемные соединения:
сварка
клепка
пайка
сшивка
склеивание
Способы обработки поверхности
шлифование
галтовка
сшивка
волочение
прокатка
ковка
механическая обработка
полирование
крацовка
пескоструйная обработка
Защитно-декоративные покрытия
Металлические:
хромирование
никелирование
оцинковка и др.
Неметаллические:
эмалирование
полимерное покрытие лакокрасочное покрытие
и др.
Способы декорирования
чеканка
гравировка
травление
чернение
филигрань
На эмалированной посуде:
деколь
живопись
тонирование
и др.
Технологический цикл изготовления металлохозяйственных товаров предусматривает совокупность последовательных операций, включающих: изготовление черновых изделий (заготовок); обработку заготовок; соединение деталей; нанесение защитно-декоративных покрытий; отделку и декорирование изделий.

## Slide 14: 10.4. Характеристика способов изготовления металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 321-322

## Slide 15
Способы изготовления металлических изделий:
Нажимайте по порядку:
Литые изделия тяжелые, имеют толстые стенки, неровную шероховатую поверхность, могут иметь сложную форму.
ЛИТЬЁ
Штампованные изделия легкие, имеют тонкие стенки, ровную гладкую поверхность, простую раскрытую форму.
ШТАМПОВКА
Сшивные изделия легкие, имеют тонкие стенки, шов на корпусе, дно прикреплено отдельно.
СШИВКА
Волочением получают проволоку путем протягивания через отверстия (глазки) волочильных станов.
ВОЛОЧЕНИЕ
Ковка – обработка нагретого металла ударами молота (вручную, с помощью механического молота или гидравлического пресса).
КОВКА
При прокатке холодный или нагретый металл пропускают между вращающимися валками прокатного стана. Получают листовой металл и профилированные изделия различной формы сечения.
ПРОКАТКА
Обработка металла резанием (с помощью пил, ножниц), рубкой (с помощью зубила или крейцмейселя), опиловкой (снятие стружки с заготовки напильником, на различных станках – токарных, строгальных, фрезерных.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

## Slide 16
Способы соединения деталей:
Способы соединения деталей
Разъемные соединения
(винты, болты)
Неразъемные соединения:
сварка
клепка
пайка
сшивка
склеивание

## Slide 17: 10.5. Характеристика способов обработки поверхности металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 323-324

## Slide 18
Способы обработки поверхности металлических изделий:
Нажимайте по порядку:
Крацовка – обработка поверхности вращающимися металлическими щетками.
КРАЦОВКА
Галтовка – обработка мелких деталей во вращающемся барабане, заполненном абразивным материалом
ГАЛТОВКА
Шлифовка – обработка шлифовальными кругами. Поверхность гладкая, матовая, видны следы от шлифовальных кругов.
ШЛИФОВКА
Полировка – обработка поверхности для придания зеркального блеска.
Бывает механическая, химическая и электролитическая.
.
ПОЛИРОВКА
Травление – обработка кислотой, получается ровная матовая поверхность.
ТРАВЛЕНИЕ
Пескоструйная обработка – обработка струей песка под давлением, получается матовая шероховатая поверхность. Пескоструйную обработку применяют перед нанесением покрытий для лучшего сцепления.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

## Slide 19: 10.6. Классификация и характеристика защитно-декоративных покрытий металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 324-325

## Slide 20
Защитные покрытия делят на:
металлические (лужение, оцинковка, хромирование, никелирование, титанирование. серебрение, золочение);
неметаллические (анодирование, эматалирование, воронение, фосфатирование, эмалирование, лакирование и окрашивание, полимерные покрытия);
комбинированные покрытия (кристаллитное – лужение с лакированием).

## Slide 21
Металлические покрытия:
Нажимайте по порядку:
Хромирование – покрытие хромом.
Поверхность имеет зеркальный блеск с синеватым отливом.
ХРОМИРОВАНИЕ
Никелирование – покрытие никелем.
Поверхность имеет зеркальный блеск с желтоватым отливом.
НИКЕЛИРОВАНИЕ
Оцинковка – покрытие цинком.
Поверхность имеет серебристо-серый цвет, часто с морозным узором.
ОЦИНКОВКА
Лужение – покрытие оловом.
Поверхность имеет белый цвет.
ЛУЖЕНИЕ
ЗОЛОЧЕНИЕ
СЕРЕБРЕНИЕ

## Slide 22
Неметаллические покрытия:
Нажимайте по порядку:
Эмалирование – покрытие силикатной эмалью. Применяется на стальной и чугунной посуде.
ЭМАЛИРОВАНИЕ
Оксидирование – получение на изделиях защитной оксидной пленки:
Анодирование – нанесение на поверхность алюминиевых изделий оксидных пленок разных цветов, в т.ч. под золото, электрохимическим способом.
Воронение – создание на поверхности стальных изделий слоя окиси-закиси железа иссиня-черного цвета.
Фосфатирование – получение фосфатной пленки на стальных изделиях, которая часто служит грунтом для окрашивания и лакирования. Имеет серый или темно-серый цвет.
ОКСИДИРОВАНИЕ
Полимерные покрытия (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, капрон, полиуретан) имеют высокую адгезию, коррозионную стойкость и декоративность. Тефлоновое покрытие обладает высокими антипригарными свойствами, но невысокой твердостью. Наносится на сковороды, формы для выпечки и др. посуду.
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Эматалирование – получение на изделиях из алюминия эмалевидной прочной, непрозрачной, чаще темно-серой пленки. Применяется для замков, инструментов, деталей. Пленка с вмятинами.
ЭМАТАЛИРОВАНИЕ
Лакирование и окрашивание масляными и асфальтобитумными лаками, масляными и эмалевыми красками наносят в 2-3 слоя на изделия непищевого назначения. На изделия пищевого назначения наносят специальные пищевые лаки, а также краски с лицевой стороны.
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

## Slide 23: 10.7. Декорирование металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 325

## Slide 24
Способы декорирования металлических изделий:
Нажимайте по порядку:
Чеканка – рельефный рисунок на поверхности металла, наносимый ручным способом или с помощью штамповки (ТИСНЕНИЕ).
Чеканка
Гравировка – рисунки, вырезанные в металле острым режущим инструментом или полученные с помощью штамповки.
Гравировка
Травление – получение рисунка с помощью кислоты.
Травление
Чернение – украшение посеребряных изделий рисунком из черни (массы из серебра, меди, свинца, серы и буры).
Чернение
Филигрань – тонкий кружевной узор, спаянный из мелких деталей гладкой или крученой проволоки.
Филигрань
Декорирование эмалированной посуды
Деколь и тонирование

## Slide 25
Вопросы для самоконтроля:
Назовите основные и охарактеризуйте сплавы железа
Что такое латунь?
Перечислите способы изготовления металлических изделий
Опишите отличительные особенности штампованных изделий
В чем отличие полированной поверхности от шлифованной?
Назовите виды металлических защитно-декоративных покрытий
Охарактеризуйте оцинковку
Назовите неметаллические защитно-декоративные покрытия
Охарактеризуйте оксидирование
Назовите способы декорирования металлических изделий

## Slide 26
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 314-325
Литература:
Выполните задания теста по Модулю 10

## Slide 27
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru