## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 12. Контроль качества металлических бытовых товаров
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
12.1. Классификация и характеристика дефектов металлических изделий
12.2. Принцип сортировки стальной эмалированной посуды
Для ведения конспекта можете использовать рабочую тетрадь, которую можно скачать в разделе «Дополнительные материалы»

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Давать классификацию и характеристику дефектов металлических изделий
Описывать принцип сортировки стальной эмалированной посуды
Объяснять особенности маркировки, упаковки, транспортирования и хранения металлических бытовых товаров
Решать задачи по определению качества стальной эмалированной посуды с использованием стандарта

## Slide 4: 12.1. Классификация и характеристика дефектов металлических изделий
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 5
ДЕФЕКТЫ, ВОНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМОВАНИИ:
Дефекты литья: раковины, трещины, недолив, разностенность, пригары, следы литника, поры и др.
Дефекты прокатки: несоответствие химического состава и микроструктуры металла требованиям технических условий, искажение формы сечения (для профильных изделий), недостаточная гладкость поверхности.
Дефекты волочения: отклонение от формы и размеров поперечного сечения, недостаточная гладкость поверхности.
Дефекты ковки: отклонение химического состава и микроструктуры металла от норм, искажение формы заготовки, отклонение от размеров, раковины, засоры на поверхности.
Дефекты штамповки: отклонения от формы и размеров, глубокие царапины на поверхности, гофры (морщины), заусенцы.
Дефекты сшивки: недостаточное уплотнение швов, непрочное соединение, неровные швы.
Дефекты металлических изделий могут возникать на всех стадиях технологического цикла: при формовании изделий и их деталей, соединении деталей, обработке поверхности, при нанесении покрытия и др.

## Slide 6
ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЙ: неравномерное отслоение, следы коррозии, пропуски покрытия, шероховатости. Для силикатного эмалевого покрытия: отскок эмали, трещины, цек, пузыри, вскипы, темные точки, кратеры.
Требования к качеству покрытий:
должны быть однородными по толщине и цвету;
не должны быть пористыми (показатель нормируется);
сцепление с основным металлом должно быть прочным;
покрытие должно быть безвредным.
ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ: неоднородность поверхности изделия по чистоте (недошлифовка и недополировка листа), шероховатость, царапины, риски.
ДЕФЕКТЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ:
Дефекты сварки: непровары, шлаковые включения, трещины, натеки, прожоги, несоответствие размеров шва и чистоты его поверхности требованиям.
Дефекты пайки: отслаивание припоя, пропаянные участки, хрупкость припоя, большой по размеру слой припоя, недостаточная чистота пропаянного участка.

## Slide 7
Дефекты стальной оцинкованной посуды: пузыри стали, пятна от окислов алюминия, темные точки, наплывы цинка, следы от инструмента, волнистость и трещины борта.
Дефекты стальной луженой посуды: рябоватая (плохо облуженая) поверхность, пузыри, матовые пятна, потеки, царапины.
Дефекты стальной эмалированной посуды: пузыри, вскипы, прогары, волосные линии, цек, отскок эмали, «рыбья чешуя», натеки эмали, матовость, недостаточная белизна внутри эмали, сборка краски, помарки краской, выгорание рисунка.
Дефекты посуды из нержавеющей стали: раковины, трещины, заусенцы, волнистость.
Дефекты чугунной черной посуды: раковины усадочные, трещины, недолив, пригары земли, наличие литников, «потение» (просачивание воды через мелкие сквозные поры).
Дефекты алюминиевой посуды: утоньшение и утолщение стенок, царапины, гофры (вертикальные складки) боковых стенок.
Дефекты латунной посуды: вмятины, волнистость, черные точки, царапины, следы пайки деталей.
Дефекты мельхиоровой посуды: темные пятна, трещины покрытия, пузыри, отслаивание покрытия.
Для посуды из различных видов металлических сплавов характерны свои специфические дефекты:

## Slide 8: 12.2. Принцип сортировки стальной эмалированной посуды
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 9
Технические требования к качеству стальной эмалированной посуды включают требования к материалу изготовления, эмалевому покрытию, конструкции изделия, комплектности, маркировке и упаковке (стр. 4-7, раздел 5).
Стальная эмалированная посуда на сорта не делится, но по согласованию с потребителем посуда, на наружной поверхности которой имеются дефекты, ухудшающие внешний вид, может относиться ко 2-му сорту (стр 6, табл.3, примеч.2).
Стандартом предусмотрены допустимые и недопустимые дефекты. При проверке качества учитывается место расположения дефекта (внутренняя или наружная поверхность). При наличии недопустимых дефектов изделие является нестандартным и в реализацию не допускается.

## Slide 10
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:
Условие задачи:
В магазин поступила партия стальной эмалированной посуды. При проверке качества было обнаружено, что:
2 кастрюли имеют дефект «рыбья чешуя»;
1 чайник имеет незначительное выгорание рисунка деколи;
на 4-х кружках имеются незначительные сколы покровной эмали без обнажения грунтового покрытия;
у 2-х чайников при наклоне на 60 выпадает крышка;
1 кастрюля имеет усадочные раковины на ручках из фенопласта.
Сделайте заключение о качестве изделий.
Решение:
Для решения задачи используем ГОСТ 24788-2001. Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия.
Оцениваем дефекты:
2 кастрюли – «рыбья чешуя» не допускается (с.6, т.3, п.1);
1 чайник – незначительное выгорание рисунка допускается (с.6, п.5.3.1.10);
4 кружки – сколы допускаются (с.6, п.5.3.1.9.);
2 чайника – выпадение крышки не допускается (с.6, п.5.3.2.2.);
1 кастрюля – усадочные раковины не допускаются (с.7, п.5.3.2.6.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: согласно ГОСТ 24788-2001 из поступившей партии 3 кастрюли и 2 чайника не соответствуют требованиям стандарта и в реализацию не допускаются.

## Slide 11
Практическое задание
Выполните задание по Модулю 12,
которое находится в практическом разделе
Формат выполнения задания – файл word
Методические рекомендации по решению задач изложены в вопросе 2 Модуля

## Slide 12
Вопросы для самоконтроля:
Дайте классификацию дефектов металлических изделий
Назовите дефекты штамповки
Перечислите дефекты покрытий
Назовите дефекты обработки
Назовите дефекты стальной эмалированной посуды
Назовите дефекты алюминиевой посуды
Опишите принцип сортировки стальной эмалированной посуды

## Slide 13
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 331-332, 342-343, 346
Литература:

## Slide 14
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru