## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 3. Контроль качества хозяйственных изделий
из пластмасс
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
3.1. Классификация и характеристика дефектов изделий из пластмасс
3.2. Принцип сортировки хозяйственных изделий из пластмасс
3.3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение хозяйственных изделий из пластмасс
Для ведения конспекта можете использовать рабочую тетрадь, которую можно скачать в разделе «Дополнительные материалы»

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Называть и описывать дефекты изделий из пластмасс
Объяснять принцип сортировки хозяйственных изделий из пластмасс
Описывать требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению хозяйственных изделий из пластмасс
Решать задачи по определению качества изделий из пластмасс с использованием стандарта

## Slide 4: 3.1. Классификация и характеристика дефектов изделий из пластмасс
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. ……………..

## Slide 5
Дефекты хозяйственных изделий из пластмасс по происхождению подразделяются на следующие группы:
Дефекты состава:
Дефекты формования:
инородные включения, снижение механической прочности , шероховатость или волнистость поверхности др.
коробление, трещины, раковины, вздутия, пузыри, сколы, заусенцы, облой, выступание литника, царапины, грат, недопрессовка и др.
Дефекты отделки:
миграция красителя, нечеткость рисунка, смещение составных частей рисунка, потеря глянца, растекание красителя, неравномерность окраски и др.

## Slide 6
Название дефекта | Описание дефекта | Причины возникновения | Влияние на качество
Неровность поверхности (волнистость) |  | Высокая влажность, текучесть материала или высокое давление и температура при изготовлении | Ухудшает внешний вид
Шероховатость поверхности | На поверхности заметны выступающие точки | Неравномерный помол или низкая температура | Ухудшает внешний вид
Облой | Утолщение по месту разъема формы | Некачественная форма | Ухудшает внешний вид
Трещины | Волосяные, малозаметные или ярко выраженные, различной глубины и размеров | Нарушен режим прессования или охлаждения | Ухудшает внешний вид, снижает прочность
Пузыри | Вздутия разной формы, односторонние и двусторонние | Избыток летучих соединений в пластмассе. Нарушение режима прессования. | Снижают прочность и ухудшают внешний вид
Коробление | Изменение формы изделия | Неравномерная усадка при быстром охлаждении и преждевременном освобождении из пресс-форм, при неправильном режиме хранения | Резко ухудшает внешний вид
Характеристика основных дефектов изделий из пластмасс:

## Slide 7
Недопрессовка (недолив) | Поверхность изделия пористая, без блеска, верхний край легко скалывается | Неправильная дозировка прессовочного материала, недостаточное давление в пресс-форме | Снижает прочность и ухудшают внешний вид
Механические повреждения | Сколы, сквозные трещины, расслоения | Небрежное обращение с изделиями | Брак
Матовость | При наклоне изделий заметны тусклые пятна на поверхности | Плохое качество пресс-форм | Незначительно ухудшает внешний вид
Грат | Заусеницы, щербины на краях изделий | Использование старых пресс-форм, плохое соединение их частей | Резко ухудшает внешний вид (в посуде брак)
Риски | Мелкие царапины на поверхности | Плохая шлифовка поверхности | Незначительно ухудшает внешний вид
Неравномерность окраски | Белые («седые») пятна, разная интенсивность окрашивания | Разложение красителя при высокой температуре | Ухудшает внешний вид
Название дефекта | Описание дефекта | Причины возникновения | Влияние на качество
Характеристика основных дефектов изделий из пластмасс:

## Slide 8: 3.2. Принцип сортировки хозяйственных изделий из пластмасс
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. ……………..

## Slide 9
В соответствии с СТБ 1015-97 изделия на сорта не делятся.
Требования к качеству изделий изложены в разделе 4 «Технические требования» (с.3-5).
При определении доброкачественности изделий из пластмасс учитывают:
дефекты,
их размер,
количество,
вид пластмассы,
способ изготовления,
назначение изделия.

## Slide 10
Пример решения задачи:
Условие задачи:
В магазин поступила партия салатников из аминопласта, изготовленных прессованием. При проверке качества на 3 салатниках были обнаружены следующие дефекты:
царапина на лицевой стороне длиной 10 мм на площади 100 см²;
коробление 1%.
Проверьте соответствие салатников требованиям стандарта.
Решение:
Для решения задачи используем СТБ 1015-97. Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс.
Оцениваем дефекты:
1-й дефект  допускается (с.4,п.4.5) – для изделий, изготовленных прессованием
2-й дефект  не допускается (4, п.4.7.) – для реактопластов
Заключение: в соответствии с СТБ 1015-97 салатник является нестандартным и в реализацию не допускается.

## Slide 11: 3.3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение хозяйственных изделий из пластмасс
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника:
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. …………….

## Slide 12
Практическое задание
Выполните задание по Модулю 3,
которое находится в практическом разделе
Формат выполнения задания – файл word
Методические рекомендации по решению задач изложены в вопросе 2 Модуля

## Slide 13
Вопросы для самоконтроля:
Дайте классификацию дефектов изделий из пластмасс по назначению
Назовите дефекты формования
Дайте определение дефекта «грат»
Что представляет собой коробление?
Назовите причины возникновения пузырей
Какой ТНПА используется для определения качества хозяйственных изделий из пластмасс?
Назовите требования к условиям хранения пластмассовых изделий
Опишите особенности маркировки хозяйственных изделий из пластмасс

## Slide 14
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. …………….
Литература:

## Slide 15
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru