Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

СТЕКЛЯННЫЕ  БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2018

СТЕКЛЯННЫЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛЯННЫХ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ

СТЕКЛО – это аморфно-кристаллическое тело, получаемое переохлаждением расплава оксидов (кислотных, щелочных и щелочно-земельных), приобретающее с повышением вязкости твердость и сохраняющее обратимость перехода из жидкого состояния в стеклообразное.

В состав стекла входят следующие компоненты:

- основные (стеклообразующие) материалы

- вспомогательные материалы:

- осветлители

- обесцвечиватели

- красители

- глушители

По природе главного стеклообразующего оксида стекло может быть силикатное, фосфатное, боратное, смешанное.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТЕКЛА

| Вид стекла | Свойства | Внешний вид и отличительные особенности | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Обыкновенное | Легкое, твердое, хрупкое, термо- и химически стойкое, имеет средние показатели оптических свойств | Прозрачное, может быть окрашенное и неокрашенное, изделия могут иметь разнообразные виды украшений | Столовая посуда, хозяйственная посуда для хранения и консервирования, художественно-декоративные изделия и др. |
| Хрустальное | Обладает повышенной массой, более плотное, менее твердое, чем обыкновенное, имеет более низкую термическую и химическую стойкость, отличается повышенным блеском, прозрачностью и лучепреломляемостью. | Прозрачное, обычно бесцветное, изделия чаще всего украшаются «алмазной гранью» При ударе по краю изделия издает высокий звонкий продолжительный звук. | Столовая посуда и художественно-декоративные изделия. |
| Боросиликатное | Обладает повышенной жаростойкостью (до 500 ºС), повышенной прочностью, твердостью и химической устойчивостью, имеет средние показатели массы и плотности, однако уступает другим видам стекол по оптическим свойствам. | Прозрачное с зеленоватым оттенком | Хозяйственная посуда для приготовления пищи |
| Ситаллы | В 10 раз прочнее обыкновенного стекла, обладают высокой термической, механической и химической стойкостью, но имеют низкие оптические свойства. | Непрозрачное, молочно-белого цвета | Столовая посуда и хозяйственная посуда для приготовления пищи. |

СПОСОБЫ ФОРМОВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Способы формования | Характеристика | Отличительные признаки изделий | Примеры изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдувание | Порция стекломассы раздувается воздухом с помощью стеклодувной трубки вручную или механизированным способом | Изделия могут иметь тонкие стенки, сложную форму, поверхность гладкая и блестящая, изделия могут быть с нацветом | Рюмки, бокалы, фужеры, стаканы, кувшины, салатники, кружки, вазы для цветов, вазы для сервировки стола и т.п. |
| Прессование | Порция стекломассы помещается в пресс-форму, затем опускается пуансон и формуется изделие. Верхний край оформляется с помощью формовочного кольца | Изделия имеют раскрытую форму, толстые стенки, менее гладкую и блестящую поверхность, не могут быть очень длинными, на поверхности могут иметь рисунок от формы, на боках швы | Салатники общие и порционные, стаканы, тарелки, блюда, пепельницы менажницы и т.п. |
| Прессовыдувание | Сначала в черновой форме выпрессовывается заготовка изделия, оформляется край, а затем в чистовой форме осуществляется выдувание | Изделия имеют сложную форму, могут быть с зауженным горлом, поверхность гладкая и блестящая, на боках швы от формы, может быть рисунок от формы (слегка расплывчатый) | Графины, банки, бутылки и т.п. |
| Моллирование | Изделие опускается в форму под действием собственного веса | Неровные края, раскрытая форма, изделия невысокие | Сухарницы, вазы для сервировки стола, пепельницы и т.п. |
| Гуттенская выработка | Формование осуществляется без применения формы | Сложная форма, гладкая, блестящая поверхность, нет следов от формы, могут быть следы от инструментов | Сувениры (различные фигурки), вазы для цветов, посуда |
| Центробежное литье | Изделие формуется под действием центробежной силы во вращающейся форме | Толстые стенки, раскрытая форма, в стенках видны нити стекла | Салатники и т.п. |

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Украшения, наносимые в процессе формования:

- Окраска в массе

- Нацвет –

- Насыпь –

- Декоративные пузырьки

- Молочное стекло

- Валик –

- Ирризация –

- Рельефный рисунок от формы

Украшения, наносимые на готовые изделия

- Алмазная грань –

- Гравировка –

- Номерная шлифовка –

- Травление –

- Гранение (встречная грань, прямая широкая грань)

- Деколь –

- Усик

- Отводка

- Лента

- Живопись –

- Трафарет –

- Фотопечать –

- Цировка –

- Люстрирование –

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА СТЕКЛЯННЫХ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ

Производители стеклянных изделий в РБ:

Стеклянные бытовые товары по назначению подразделяются на посуду и художественно-декоративные изделия.

Ассортимент стеклянной посуды классифицируется по следующим признакам:

- по виду стекла:

- по способу выработки:

- по виду отделки:

- по комплектности: штучные изделия, парная посуда, комплектная посуда (наборы, приборы, сервизы).

- по размерам:

- по фасонам: фасон определяется формой корпуса (цилиндрическая, коническая, сферическая и др.), конструкцией (наличием ножек, ручек, носиков и т.д.), особенностями обработки края, дна и ножки.

- по назначению:

ПОСУДА

хозяйственная

столовая

для хранения и консервирования пищевых продуктов

для приготовления пищи

для подачи и кратковременного хранения пищи и напитков

для принятия пищи и напитков

Посуда столовая для принятия пищи и напитков:

Посуда столовая для подачи и кратковременного хранения пищи и напитков:

Посуда хозяйственная для приготовления пищи:

Посуда хозяйственная для хранения и консервирования:

Рюмка – изделие на ножке, ёмкостью 30-100см³. Предназначена для крепких алкогольных напитков, ликеров, вина.

Бокал – изделие на ножке, ёмкостью 110-150см³. Имеет удлиненный корпус. Предназначен для игристых вин.

Фужер – изделие на ножке, ёмкостью 175-250см³. Имеет корпус сферической формы или расширяющийся кверху. Разновидности – шампанка, мартинка.

Бокальчик – изделие на ножке, ёмкостью 15-25см³. Для крепких алкогольных напитков.

Стакан – изделие без ножки и ручки. По назначению: для крепких алкогольных напитков (30-100см³), для вина (100-150см³), для чая (250см³), для сока и минеральной воды (300см³), для коктейля (350-400см³) и др.

Кувшин –

Графин –

КАЧЕСТВО СТЕКЛЯННЫХ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ

Дефекты стеклянных изделий по происхождению подразделяются на следующие группы:

- Дефекты стекломассы:

- Газообразные включения: пузыри (диаметром более 1 мм) и  мошка (диаметром  менее 1 мм) – распространенные дефекты, образующиеся на всех стадиях варки, но чаще при плохом осветлении.

Мошка редко расположенная, не портящая товарного вида, в изделиях допускается.

Пузыри бывают:

- по форме – круглые, овальные, в виде серпика (в месте присоединения приставных деталей) и в виде капилляра (пузыри, длина которых более чем в 10 раз больше ширины)

- по месту расположения - внутренние и открытые  на поверхности, продавливающиеся и непродавливающиеся.

- по цвету – бесцветные и окрашенные, прозрачные и замутненные.

Замутненные продавливающиеся пузыри в изделиях не допускаются.

- Стекловидные включения:

Свили – нитеобразные включения, хорошо заметные на стекле. Могут быть поверхностные (легко определяются на ощупь) и внутренние (расположены в толщине стенок). Свиль снижает оптические свойства, повышает хрупкость. Грубая свиль – недопустимый дефект.

Шлир – бугорки, узелки, сгустки стекла, которые резко отличаются по составу. Бывают прозрачные (бесцветные) и окрашенные в буро-зеленый цвет.

- Твердые инородные включения возникают от попадания в шихту нерастворимых минералов, камней огнеупора. Снижают механическую  прочность и термоустойчивость изделий, могут быть причиной саморазрушения их.

Камни зарухани (рух) – непрозрачные, молочно-белого цвета участки стекла, в изделиях не допускаются.

- Нежелательные оттенки стекла – неравномерная окраска из-за недостаточного обесцвечивания.

2. Дефекты формования:

- Кривизна, деформация при вынесении неостывшего изделия из формы.

- Неправильное, несимметричное соединение деталей

- Продутость – часть стенки изделия тоньше, чем другие. Резко уменьшает прочность и термическую стойкость.

- Неправильная толщина края, дна из-за неравномерного распределения стекломассы. Определяется в % отношении от наименьшей толщины, снижает термостойкость.

- Овальность корпуса, дна, поддона – при извлечении неостывшего изделия из формы или при отжиге из-за перегрева, Портит внешний вид.

- Посечки – мелкие волосяные трещины от соприкосновения нагретого изделия с холодным инструментом. Резко снижают химическую и термическую стойкость.

- Трещина – резко ограниченное повреждение изделия, проходящее через всю толщину стенки, при котором изделие сохраняет свою форму.

- Окалина – прилипание частиц окиси железа, ухудшающее внешний вид.

- Черченность и царапины – матовые линии на поверхности, возникшие из-за механического повреждения поверхности.

- Заусенцы – выступ стекла более 0,3 мм в местах разъема формы из-за больших зазоров.

- Щербины – небольшие выемки, углубленные по краям изделия.

- Кованость – неровная складчатая поверхность.

- Скол – мелкие откалывания, чаще верхнего края и дна.

- Осыпь края – шероховатый край изделия из-за некачественной отрезки и обработки абразивными материалами.

- Зазоры и просветы между корпусом и крышкой и др.

3. Дефекты обработки:

- Косой край – при неправильном положении изделия при обработке.

- Переплавленный край – наружные кромки загнаны внутрь или наружу.

- Недооплавленный край – край с острыми гранями.

- Следы дистировки – отдельные незашлифованные участки (пропуски) по краю или дну изделия.

- Качание крышки и пробки – из-за плохой притирки.

- Следы кислотной полировки, пятна, полосы, царапины – из-за плохого промывания изделия после травления и др.

4. Дефекты декорирования:

- Заоваленность граней – закругление граней вследствие продолжительной полировки при украшении алмазной гранью или гравировкой.

- Обрывы рисунков

- Выгорание красок

- Помарки

- Недоводка, переводка рисунка

- Несимметричность

- Растрескивание  и др.

Принцип сортировки стеклянных изделий

Качество стеклянной посуды оценивают по ГОСТ 30407-96. Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия. Действие данного стандарта распространяется на посуду и декоративные изделия из хрустального и натрий-кальций-силикатного (обыкновенного) стекла.

В соответствии с ГОСТ 30407-96 посуда из обыкновенного и хрустального стекла на сорта не делится. При определении доброкачественности стеклянных изделий  учитывают дефекты, их размер и количество, степень выраженности, а также размер самого изделия.

Требование п.4.2 на с.4 предусматривает деление изделий на 4 группы в зависимости от размера – мелкие, средние, крупные и особо крупные. Размер плоских изделий определяют по длине или диаметру; полых – по вместимости; ваз, декоративных изделий – по высоте.

Требования к качеству стеклянных изделий изложены в разделе 5 «Общие технические требования» и в разделе «Требования безопасности» (с.10).

Ознакомьтесь с содержанием стандарта. Прочитайте раздел 4 «Основные параметры и размеры». Прочитайте требования, изложенные в п.5.1. «Характеристики» (с.4.-7) и в п.п.6.2-6.7 (с.10). Обратите внимание на перечень дефектов в п.5.1.3. Если на изделии находятся незначительные, малозаметные дефекты, не портящие товарного вида, то они допускаются. Разберитесь с решением типовой задачи.

ЗАДАЧА:

Проверьте доброкачественность фужера из хрустального стекла с украшением «алмазная грань» вместительностью 250 см3, если на нем обнаружены следующие дефекты:

- недоведение линий рисунка незначительное,

- закрытые пузыри на внешней поверхности размером 1,2 мм  4 шт. и размером 2,5 мм  1шт.

- режущая торцевая поверхность края.

Решение:

Для решения задачи используем ГОСТ 30407-96.    Посуда и декоративные изделия из стекла.

- Определяем группу изделия в зависимости от размера.

Фужер вместимостью 250 см3  средний (с.4, п.4.2, т.2).

- Оцениваем дефекты:

1-й дефект  допускается (с.4-5, п.5.1.3)

2-й дефект  допускается (с.6, п.5.1.3, т.4)

Общее количество пузырей  5  допускается для средних изделий (с.6, примечание4 к табл.4)

3-й дефект  не допускается (с.10, п.6.5).

Заключение: в соответствии с ГОСТ 30407-96 фужер является нестандартным и в реализацию не допускается.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Товароведная характеристика и определение доброкачественности

стеклянных бытовых товаров

Задание 1. Используя ГОСТ 30407-96  решите следующие задачи:

- Определите качество стакана выдувного из обыкновенного стекла с украшением деколью емкостью 300 см³ с дефектами:

- «мошка» редко расположенная, не портящая товарного вида;

- пузыри размером 1,5 мм – 3 шт.

Задание 2. Изучите ассортимент стеклянных бытовых товаров по каталогам. Составьте товароведную характеристику 4-5 образцов стеклянных изделий.

Результаты работы оформите в виде таблицы.

| п/п | Вид изделия | Назначение | Вид стекла | Способ формования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стакан для водки | Посуда столовая для принятия напитков | Стекло хрустальное | Выдувание |

- Определите качество бокала из обыкновенного стекла с украшением алмазная грань емкостью 150 см³ с дефектами:

- инородные включения размером 0,8 мм – 3 шт.;

- сквозные посечки;

- непараллельность края плоскости дна 1,5мм.

| Фасон | Отделка | Размер |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |
| Цилиндрической формы | Алмазная грань | Вместимость 50 см³ |

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ