Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2018

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

| Натуральные | Химические |
| --- | --- |

| Растительного происхождения | Животного происхождения |  | Искусственные | Синтетические |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лён Хлопок | Шерсть Натуральный шёлк |  | Вискоза Ацетатное волокно Медноаммиачное Металлические и др. | Полиамидные Полиэфирные Полиакрилнитрильные Полиуретановые и др. |

СВОЙСТВА ВОЛОКОН:

| Вид волокна | Свойства |  | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | положительные | отрицательные |  |
| Хлопок |  |  |  |
| Лён |  |  |  |
| Шерсть |  |  |  |
| Натуральный шёлк |  |  |  |
| Искусственный шелк |  |  |  |
| Синтетический шелк |  |  |  |

ПРЯЖА И НИТИ

Нити – это гладкие, тонкие, прочные тела неопределенно большой длины, получаемые из природных и химических волокон.

В зависимости от характера получения текстильные нити бывают пряденые (пряжа) и непряденые.

Пряжа – это нити, полученные из коротких волокон посредством их скручивания в процессе прядения.

Ассортимент пряжи можно классифицировать по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

  - однородная (хлопчатобумажная, льняная, шерстяная, шелковая, лавсановая и т. д.);

  - смешанная (хлопкополинозная, шерстонитроновая и т. д.).

- По способу прядения:

- хлопчатобумажная:

  - гребенная пряжа (тонкая, ровная, с гладкой поверхностью, применяется для выработки тонких высококачественных тканей и трикотажных изделий);

  - кардная пряжа (более толстая, менее ровная, имеет небольшую пушистость, применяется для выработки разнообразных тканей, трикотажных и других изделий);

  - аппаратная пряжа (толстая, рыхлая, неровная и пушистая, применяется для выработки тканей и трикотажа с начесом);

  - пряжа БД (более рыхлая, ровная, упругая и менее прочная).

- льняная: собственно льняная (гребенная), оческовая (кардную); мокрого и сухого прядения. Пряжа сухого прядения более толстая, пушистая и менее ровная, чем пряжа мокрого прядения.

- шерстяная:

  - гребенная (камвольная): вырабатывается из тонких и длинных волокон, прочная, тонкая, ровная и гладкая;

  - аппаратная (тонко- и грубосуконная): вырабатывается из толстых и коротких волокон. Она толстая, рыхлая, неровная и пушистая.

    - шелковая: ее получают из поврежденных, недоразмотанных и не поддающихся размотке коконов, отходов при размотке любым способом прядения.

- пряжа из химических волокон: гребенная, кардная и аппаратная.

- По структуре:

- однониточная;

- крученая

- трощеная

- текстурированная (характеризуется   пушистостью, мягкостью, легкостью, имеют небольшую растяжимость).

4. По отделке:

- суровая

- отваренная

- кислованная

- отбеленная (льняная пряжа может быть четырех степеней отбелки: ¼ белая, ½ белая, ¾ белая и 4/4 белая);

- крашеная;

- меланжевая

- мулине

Нити, в отличие от пряжи, состоят из волокон неопределенно большой длины. К ним относят нити натурального шелка и химические нити, полученные формованием или разрезанием пленок. Нить формирует более гладкую, с повышенным блеском, поверхность ткани.

Ассортимент нитей также характеризуется большим разнообразием.

Непряденые нити бывают в виде моно-, комплексных, жгутовых нитей.

Мононить — это одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения, пригодная для непосредственного использования в текстильных изделиях.

Комплексная нить — это нить, состоящая из двух или более элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием (элементарная нить — это одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения, являющаяся составной частью комплексной нити или жгута, т. е. в отличие от мононити в самостоятельном виде она не может служить для изготовления текстильных изделий).

Жгутовая нить (жгут) — это нить, состоящая из большого числа элементарных нитей, предназначенных для изготовления пряжи. Освоен выпуск синтетических жгутовых текстурированных нитей (полиамидных, полиэфирных, полипропиленовых), которые используют для производства ковров и ковровых изделий.

ТКАЦКИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

4 класса:

| Главные (простые) | Мелкоузорчатые |  | Сложные | Крупноузорчатые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производные от главных | комбинированные |  |  |
| Полотняное Саржевое Сатиновое Атласное | Репс Рогожка Ломаная саржа | Вафельное Комбинированное Мелкоузорчатое Креповое Просвечивающее | 1,5-слойное 2-хслойное Ворсовое Махровое | Жаккардовое |

Полотняное:

Саржевое:

Сатиновое –

Атласное:

Репс –

Рогожка –

Ворсовое:

Жаккардовое:

ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ

Отделка – это комплекс механических и физико-химических воздействий на ткань для улучшения ее внешнего вида и придания дополнительных свойств.

Различают предварительную, колористическую, заключительную и специальную отделку тканей.

По колористической отделке ткани бывают:

Суровые –

Суровые вареные –

Суровые кислованные –

Отбеленные –

Льняные ткани могут быть белые и полубелые (с желтоватым оттенком).

Гладкокрашенные –

Набивные –

Пестротканые –

Меланжевые –

Пестроткано-меланжевые.

Дополнительные виды отделки:

АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ

Х/б ткани – это ткани, вырабатываемые из х/б пряжи, а также в смеси с другими волокнами и нитями.

Ассортимент х/б тканей классифицируется по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

- По виду переплетения:

- По отделке:

- По ширине

- По толщине

    - По назначению: х/б ткани делятся на группы:

- бельевые – для постельного, нательного и столового белья: бязь бельевая, ткань бельевая, полотно простынное, миткаль, мадаполам и т.п.;

- полотенечные – для изготовления гладких, вафельных и махровых полотенец: ткань полотенечная;

- платьево-сорочечные – для изготовления платьев, блузок, сорочек, халатов и др. легкой одежды: бязь, ситец, сатин, ткань платьевая, ткань сорочечная, фланель, бумазея, байка, батист, кисея и др.;

- костюмно-плащевые – для изготовления верхней одежды, костюмов, брюк, плащей, пальто и т.п., более толстые, тяжелые и формоустойчивые: диагональ, репс, ткань плащевая, джинс, бархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд и др.

- подкладочные – для подкладки в одежде: саржа подкладочная и др.;

- мебельно-декоративные – для обивки мебели, наволочек, матрацев, для изготовления штор, занавесей, портьер и т.п.: гобелен, ткань мебельная, ткань декоративная, тик наволочный, тик матрацный, ткань тентовая и др.

Бязь –

Ситец –

Сатин –

Фланель

Бумазея –

Байка –

Вельвет –

ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ

Льняные ткани – это ткани, вырабатываемые из льняной пряжи, а также в смеси с другими волокнами и нитями.

Ассортимент льняных тканей классифицируется по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

- По виду переплетения:

- По отделке:

- По способу прядения пряжи

- По толщине

- По ширине

- По назначению: льняные ткани делятся на группы:

      - Бельевые:

а) для постельного белья: полотна  бельевые, ткани бельевые;

б) для столового белья: ткань скатертная, ткань салфеточная;

в) для нательного белья;

в) полотенечные.

      - Одежные – для пошива костюмов, платьев, сорочек, блузок, сарафанов, юбок, шорт и др.: ткани платьевые, ткани костюмные, ткани пиджачные, ткани сорочечные и др.

      - Мебельно-декоративные – для портьер, занавесей, обивки мебели, матрацев, оформления интерьера жилых и общественных помещений и др.: полотно занавесочное, ткань шторная, ткань портьерная, ткань для покрывал, тик матрацный, полотно чехольное, полотно террасное, ткань тентовая и др.

      - Прокладочные: бортовка, двунитка и др.

      - Специального назначения – суровые, грубые полотна полотняного переплетения, используемые для различных целей.

ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ

Шерстяные ткани – это ткани, вырабатываемые из шерстяной пряжи, а также в смеси с другими волокнами и нитями.

Ассортимент шерстяных тканей классифицируется по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

- По структуре применяемой пряжи: из однониточной, крученой, фасонной пряжи.

- По ширине

- По виду переплетения:

- По отделке:

- В зависимости от способа прядения, тонины и длины применяемой шерсти:

- камвольные

- суконные

- тонкосуконные

- грубосуконные.

8. По назначению: шерстяные ткани делятся на группы:

  - платьевые: ткань платьевая, ткань юбочная, креп и др.,

  - костюмные: ткань костюмная, ткань брючная, ткань платьево-костюмная, бостон, шевиот и др.

  - пальтовые: ткань пальтовая, драп, сукно и др.,

  - специальные

ШЕЛКОВЫЕ ТКАНИ

Шелковые ткани – это ткани, вырабатываемые из натурального, искусственного и синтетического шелка.

Ассортимент шелковых тканей классифицируется по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

- Ткани из шелковых нитей

- Ткани из шелковых нитей с другими волокнами

- Ткани из искусственных нитей

- Ткани из искусственных нитей с другими волокнами

- Ткани из синтетических нитей

- Ткани из синтетических нитей с другими волокнами

- Ткани из искусственных волокон в смеси с другими волокнами

- Ткани из синтетических волокон в смеси с другими волокнами

- По толщине

- По массе 1 м²

- По виду переплетения:

- По отделке:

- По характеру выработки:

    - По назначению: шелковые ткани делятся на группы:

      - бельевые

      - платьевые

      - сорочечные

      - блузочные

      - костюмные

      - плащевые

      - подкладочные

      - мебельно-декоративные

      - специальные

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ

ПОРОКИ ТКАНЕЙ

По происхождению пороки тканей подразделяются на 3 группы:

      - Пороки волокон, пряжи и нитей

      - Пороки ткачества

      - Пороки отделки

| Пороки волокон, пряжи и нитей: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мертвые волокна | - | плохо окрашивающиеся волокна. |
| Засоренность | - | наличие на поверхности ткани отбросов хлопка, льна, или растительных примесей, репья. |
| Мушки | - | темные мелкие посторонние включения. |
| Шишковатость | - | резко выраженные утолщения на поверхности ткани в результате скопления волокон или элементарных нитей. |
| Мушковатость | - | на поверхности ткани небольшие комочки перепутанных волокон. |
| Зебристость | - | наличие в ткани участков небольшой протяженности по основе и утку, возникающих от различной линейной плотности нитей. |
| Ворсистость | - | результат обрыва элементарных нитей на небольших участках. |
| Утолщенные нити | - | наличие в ткани нитей основы и/или утка, имеющих более высокую линейную плотность, чем нити основного фона ткани. |
| Местное утолщение Непропряды | - - | в ткани утолщенные нити основы и/или утка на коротких участках. утолщенные, плохо скрученные места на пряже |
| Пороки ткачества: |  |  |
| Близна | - | отсутствие одной-двух нитей основы на каком-нибудь участке ткани. Ухудшает внешний вид и сокращает срок службы тканей. |
| Пролет | - | отсутствие одной или нескольких уточных нитей во всей ширине ткани или на ограниченном участке. |
| Подплетина | - | одновременный обрыв трех и более нитей основы на коротком участке ткани. Порок грубый и недопускается. |
| Двойник | - | сдвоенные нити основы или утка, переплетающиеся в одну, порок имеет вид продольных (поперечных) утолщений и ухудшает внешний вид тканей. |
| Поднырки | - | места, где уточные нити не переплетаются с основой, а свободно лежат на поверхности ткани в виде штрихов. |
| Неподработка нитей основы | - | места, где нити основы не переплетаются с уточными и провисают в виде вертикальных скобочек. |
| Недосека | - | полосы по ширине ткани с пониженной плотностью по утку, снижает физико-механические свойства ткани и ухудшает ее внешний вид. |
| Забоина | - | полосы по ширине ткани из-за повышенной плотности по утку. Резко ухудшает внешний вид тканей, понижает ее эксплуатационные свойства. На гладкокрашеных тканях забоина имеет вид светлых волос, а на отбеленных - темных. |
| Сбитый рисунок | - | нарушение ткацкого переплетения в результате неправильной работы ткацкого станка. |
| Полосы по основе | - | в виде полосы по длине ткани, отличающейся от остальной поверхности интенсивностью окраски, линейной плотностью нитей, натяжением. |
| Полоса по утку | - | полоса во всю ширину ткани из-за различной линейной плотности нитей и пряжи их цвета. |
| Нарушение целостности ткани (дыра, пробоина, просечка) | - | нити основы и/или утка разрушены. |
| Пороки отделки: |  |  |
| Разнооттеночность | - | различная интенсивность окраски, полученной в крашении или печати набивных и гладкокрашеных тканей. |
| Затек краски | - | изменение оттенка окрашенной поверхности ткани. |
| Засечка | - | слабоокрашенные полосы или отсутствие рисунка на ткани вследствие образования складок при крашении или во время нанесения рисунка при набивке. |
| Щелчок | - | помарка краски в виде пятна в набивных тканях. |
| Штриф | - | помарка краской в виде цветных полос по основе в набивных тканях. |
| Залом | - | неустранимый след от складки, появившейся при отделке ткани. |
| Належки | - | отпечаток рисунка от соседней окрашенной поверхности ткани. |
| Подмочки | - | растекшиеся пятна различной величины с ореолом. |
| Крап | - | в виде мелких брызг на ткани от красителя. |
| Растраф рисунка | - | смещение отдельных деталей печатного рисунка. |
| Непропечатанные места | - | места с нечетким изображением рисунка или отсутствием изображения деталей рисунка. |
| Ворсовые дорожки | - | разная высота ворса на ткани. |
| Ворсовые плешины | - | отсутствие ворса на ограниченном участке ткани. |
| Неравномерность ворсования | - | недостаточная высота и густота ворса. |
| Нарушение кромки (стянутая, загнутая, оторванная, гофрированная) | - | оборванная, деформированная кромка. |
| Пятно | - | загрязненные места различной величины. |

ПРИНЦИП СОРТИРОВКИ Х/Б ТКАНЕЙ

Сорт х/б тканей определяется по ГОСТ 161-86. Ткани хлопчатобумажные смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сорности.

В соответствии с ГОСТ 161-86 х/б ткани делятся на два сорта – 1 и 2 (с.1, п.1.1).

Сорт ткани определяют суммарной оценкой по физико-механическим показателям и порокам внешнего вида (с.1, п.1.3).

Требования по физико-механическим показателям, т.е. ширине тканей, поверхностной плотности и др. приведены в табл.1, с.2. Отклонения по этим показателям оцениваются в 11 пороков и допускаются только в тканях 2 сорта.

Пороки внешнего вида делят на распространенные по всему куску ткани и местные, расположенные на ограниченном участке куска ткани (с.2-3, п.3.3). Оценка местных пороков проводится в соответствии с табл.2, а распространенных – табл. 3, причем все распространенные пороки оцениваются в 11 пороков. В тканях 1 сорта распространенные пороки не допускаются, а в тканях 2 сорта допускается не более 1 распространенного порока (с.8, п.3.10), т.е. ткань, имеющая 2 распространенных порока, является нестандартной.

При определении сорта ткани подразделяются на группы по назначению,  так как одни и те же пороки по-разному влияют на качество бельевых, одежных, мебельных или других тканей. В соответствии с п.3.1, с.2 ткани делят на 4 группы:

1.  ситцы, набивные бязи, фланель, бумазея, сатины, шотландка, репс, джинсовые ткани, диагонали, гобелены и прочие платьево-сорочечные, одежные и мебельные ткани, за исключением вельвета, бархата и плюша.

2. бязи отбеленные и окрашенные   в светлые тона, мадаполам, миткали, гринсбон и прочие бельевые ткани, полотенечные и махровые ткани.

3. подкладочные ткани (саржа, сатин, карманные и др.), тики матрацные, наволочные, полотно палаточное и др.

4. ткани с разрезным ворсом, т.е. ткани сложного ворсового переплетения – бархат, вельвет-корд, вельвет-рубчик, плюш.

Оценка пороков внешнего вида производится по табл.2 и 3 с учетом группы ткани по назначению. В таблицах встречаются следующие обозначения:

"– "  –  порок для данной группы тканей не учитывается.

"0"   – порок не допускается (с.6, т.2, прим.1).

Если местный порок превышает размер, указанный в табл.2, то каждое последующее увеличение размера порока оценивают по этой же таблице (с.6, т.2, прим.2). Например, близна в 1 нить длиной до 25см для 1 группы тканей оценивается в 1 порок (с.4, т.2, п.4). Если же близна будет длиной 26-50см, то количество пороков увеличивается в 2 раза: 1п.×2=2 п. Некоторые пороки оцениваются за каждое место. Например, забоина оценивается в 1 порок за каждое место, но расположенная в 3-х местах – в 3 порока (1п.×3м.=3п.) (с.5, т.2, п.16).

Ткани поступают в торговлю в кусках различной ширины и длины. Чтобы был одинаковый подход в оценке пороков, стандартом устанавливается условная длина куска ткани. Суммарное количество пороков на условную длину куска ткани не должно превышать 10 пороков для 1 сорта, 30 – для 2 сорта (с.3, п.3.4.).

Условная длина определяется в зависимости от ширины ткани (с.3, п.3.5.) и может быть 40, 30 или 23м, а для тканей с разрезным ворсом – 20 или 10м.

Если фактическая длина не совпадает с условной, количество местных пороков пересчитывается на условную длину куска ткани по формуле:

, где:

Пф – количество местных пороков на фактической длине куска ткани

Lу   – условная длина куска ткани

Lф  – фактическая длина куска ткани

Пу = Пф×

Lу

Lф

Отклонения по физико-механическим показателям и распространенные пороки сюда не включаются, т.к. расположены по всей поверхности ткани, и суммируются без учета фактической длины куска ткани.

Общее количество пороков на условную длину куска ткани получают суммированием количества местных пороков на условную длину куска ткани (Пу) с оценкой распространенных пороков (Пр) и отклонений по физико-механическим показателям (Пфм):

Побщ=Пу+Пр+Пфм

Эта конечная сумма и служит основанием для определения сорта ткани (с.2, п.3.4).

В тканях могут встречаться местные пороки, которые не допускаются в соответствии с табл. 2 и п.3.11, с.8. В таких случаях порок подлежит условному или фактическому разрезу или вырезу, и на сортность ткани это не влияет (с.8-9, п.3.12-3.13). Разрез делается, если размер порока не превышает 3см. Условный разрез или вырез делается, если ткань предназначена для швейного предприятия, фактический – для торгового.

Пороки, расположенные на кромке ткани или на расстоянии не более 0,5см от нее, не учитывается, кроме пороков, нарушающих целостность ткани – дыр, пробоин, просечек и т.п. (с.3 п.36.).

Пример решения задачи:

Условие: Определить сорт куска бязи набивной шириной 140см, длиной 45м, имеющей следующие пороки:

а) недолеты по 8см в 2-х местах;

б) близна в 2 параллельные нити длиной 5см;

в) растраф рисунка по всему куску;

г) пятно в одном месте размером 2,5см.

Решение:

Для определения сорта ткани используем ГОСТ 161-86.

- Определяем группу ткани в зависимости от назначения. Бязь набивная относится к 1 группе (с.2, п.3.1.)

- Оцениваем пороки:

а) 2п.×2м. = 4п. (с.4, т.2, п.6) – местный порок

б)	1п. (с4, т.2, п.4) – местный порок

в)	11п. (с.7, т.З, п.5) – распространенный порок

г)	не доп. (с.8, п.3.11) подлежит разрезу (с.8-9,п.3.12-3.13.), 0 пор.

Т.о. Пф=4+1=5п.   Пр=11п.     Пфм=0п.

3.	Определяем условную длину для тканей шириной 140см: Lу = 23м (с.3, п.3.5).

4.	Так как условная и фактическая длина ткани не совпадают, пересчитываем местные пороки на условную длину куска ткани по формуле:

Пу=5п×23м/45м=2,5п.

- Определяем общее количество пороков на условную длину куска ткани:

Побщ= 2,5п. + 11п. = 13,5п.  – 2 сорт (с.3, п.3.4)

Заключение: в соответствии с ГОСТ 161-86 бязь набивная относится ко 2 сорту.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Товароведная характеристика и определение

доброкачественности тканей

Задание1. Изучите ассортиментные альбомы хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей, альбомы переплетений и отделки тканей. Составьте товароведную характеристику 5-6 образцов тканей.

Работу оформите в виде таблицы.

| № п/п | Вид волокна | Переплетение | Отделка | Наименование ткани | Группа по назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х/б | полотняное | набивная | ситец | платьево-сорочечная |
| 2 | синтетич. шелк | жаккардовое | гладкокрашенная | ткань мебельная | мебельно-декоративная |

Задание 2. Пользуясь ГОСТ 161-86. «Ткани хлопчатобумажные смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сорности» решите следующие задачи:

1. Определите сорт куска фланели набивной длиной 60 м. и шириной 90 см. с пороками:

- забоина в 2-х местах;

- утолщенная нить основы 4-хкратной толщины диной 2 м.;

- неравномерность ворсования по всему куску.

2. Определите сорт куска бархата х/б гладкокрашенного длиной 20 м. и шириной 110 см. с пороками:

- одиночная цветная нить основы длиной 30 см.;

- недосека с разрежением плотн6ости в 3 нити на 1 см.;

- разнооттеночность по всему куску.

КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Ковровые изделия – это художественные текстильные изделия бытового назначения.

Ассортимент ковровых изделий классифицируется по следующим признакам:

- По способу производства: машинного и ручного производства

- По структуре поверхности:

  - ворсовые (с разрезным, петельным, комбинированным ворсом),

  - безворсовые,

  - комбинированные

- По высоте ворса: с низким (до 4мм), средним (4-10 мм), высоким (6-10 мм) ворсом и рельефные

- По плотности: плотность ковров ручного производства определяется числом узелков на 1 м², машинного производства – по числу нитей на 10 см (как у тканей).

- По волокнистому составу ворса: из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, синтетических нитей и др.

- По колористическому оформлению: одноцветные и многоцветные

- По способу получения рисунка ворсовой поверхности: гладкокрашенные, набивные, меланжевые, с тканым узором (жаккардовые)

- По композиционному построению орнамента: с геометрическим, растительным, портретным, предметным, тематическим, пейзажным и т.д. орнаментом.

- По способу формирования каркаса: тканые и нетканые.

- По способу образования ворса:

- тканые ковры: прутковые, двухполотные, аксминстерские, ленточные, узелковые,

- нетканые ковры: тафтинговые, флокированные, иглопробивные.

- По видам: ковры, ковровые дорожки, паласы, ковровые покрытия, коврики для ванной комнаты и туалета и др.

Характеристика ассортимента:

Прутковые:

Двухполотные:

Аксминстерские:

Тафтинговые:

Иглопробивные:

Флокированные

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нетканые материалы – это текстильные материалы, получаемые из волокон, пряжи и нитей без применения процесса ткачества.

Ассортимент нетканых материалов классифицируется по следующим признакам:

- По способу производства:

Производство нетканых материалов включает создание настила, его скрепление и отделку. Скрепление настила может осуществляться:

    - физико-химическим способом (клееные НМ)

    - механическим способом (холстопрошивные, тканепрошивные, нитепрошивные, валяльно-войлочные, иглопробивные НМ)

- По структуре холста:

  - с ориентированным в одном направлении расположением волокон,

  - с перпендикулярным расположением волокон,

  - с хаотичным неориентированным расположением волокон.

- По волокнистому составу: х/б, полульняные, чисто- и  полушерстяные, из шелковых нитей.

- По отделке: отбеленные, набивные, гладкокрашенные, пестрые, тисненые и т.д.

- По назначению:

  - для одежды:

    - для верха одежды (платьевые, блузочные, пальтовые, костюмные, для белья и т.д.),

    - утепляющие (ватин, синтепон),

    - прокладочные (флизелин, дублерин),

  - для обуви (для верха и подкладки, стелек и т.п.),

  - для домашнего обихода (для занавесей, махровых полотенец и простыней и т.п.)

Характеристика ассортимента:

Клееные НМ:

Холстопрошивные:

Тканепрошивные:

Нитепрошивные:

Иглопробивные:

Валяльно-войлочные:

Свойства:

ИСКУССТВЕННЫЙ  МЕХ

Искусственный мех – это текстильный материал, по внешнему виду и свойствам напоминающий натуральный мех. Искусственный мех, также как и натуральный, состоит из грунтовой основы и ворсового покрова.

Ассортимент искусственного меха классифицируется по следующим признакам:

- По волокнистому составу:

  - грунт: из х/б пряжи и реже из химических волокон,

  - ворс: из химических волокон, напоминающих шерсть (лавсан, нитрон) и др.

- По структуре ворсового покрова:

- с однородной высотой волокон,

- с неоднородной высотой волокон (из разноусадочных волокон, чтобы имитировать ость и пух, как у животных)

- По отделке: отбеленный, набивной, гладкокрашенный, пестровязаный или пестротканый,  с тиснением, различными видами стрижки ворса и т.д.

- По назначению:

  - как самостоятельный текстильный материал (для одежды, обуви, головных уборов, воротников, манжет, игрушек, предметов домашнего обихода и т.п.),

  - как утепляющий материал для одежды и обуви с верхом из текстильных материалов и кожи.

- По способу производства:

  - на тканой основе

  - на трикотажной основе

  - на нетканой основе

  - с приклеенным ворсом

Свойства искусственного меха по сравнению с натуральным:

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРВОАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ