Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

КЕРАМИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2018

КЕРАМИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КЕРАМИКА – это материал на основе глинистых веществ с различными минеральными добавками или без, способный при смешивании с водой образовывать пластичное тесто, которое  легко формуется в изделие, а после сушки и последующего обжига переходит в камневидное состояние.

Сырье для производства керамики: пластичные материалы (глина и каолин), плавни, отощающие материалы.

К основным видам керамики относятся: фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика и гончарная керамика.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КЕРАМИКИ:

| Вид керамики | Свойства | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| ФАРФОР |  |  |
| ФАЯНС |  |  |
| МАЙОЛИКА |  |  |
| ГОНЧАРНАЯ КЕРАМИКА |  |  |

ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Способ декорирования:

Декор в керамических изделиях может быть

рельефным (выпуклым и заглубленным)

гладким (подглазурным и надглазурным)

Вид украшения:

Основные виды украшений:

- крытьё –

сплошное –

полукрытьё –

тоновое крытьё –

крытьё с прочисткой –

- усик

- отводка

- лента

- буфетная лента -

- живопись –

- деколь

- трафарет

- печать –

- штамп –

- шелкография

- люстрирование

- цветные глазури и др.

Дополнительные виды отделки:

Характер расположения рисунка:

АССОРТИМЕНТ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Производители керамических изделий в РБ:

Керамические бытовые товары по назначению подразделяются на посуду, художественно-декоративные изделия и прочие изделия.

Ассортимент керамической посуды классифицируется по следующим признакам:

- По виду керамики:

- По комплектности:

штучные изделия, парная посуда (чашки с блюдцами),

комплектная посуда:

  - сервизы

  - гарнитуры

  - наборы

  - приборы

- По размерам:

- По фасонам:

- По виду применяемых украшений: с деколью, живописью, люстрированием, трафаретом, печатью, штампом, лентами, отводками, усиками и т.п.; подглазурными и надглазурными.

- По назначению:

ПОСУДА

чайно-кофейная

столовая

для подачи и кратковременного хранения пищи и напитков

для принятия пищи и напитков

для подачи и кратковременного хранения пищи и напитков

для принятия пищи и напитков

Посуда столовая для принятия пищи и напитков:

Тарелки: глубокие и мелкие. Глубокие – для первых блюд. Обеденные 220-240мм, десертные 180-200мм диаметром. Мелкие – пирожковые (160мм), десертные (175мм), закусочные (200мм), подставные под глубокие (240мм).

Миски:

Салатники и селедочницы  порционные, рюмки для яиц, кружки, стаканы …

Посуда столовая для подачи и кратковременного хранения пищи и напитков:

Посуда чайно-кофейная для принятия пищи и напитков:

Чашки с блюдцами:

Чашки кофейные (60-130см³).

Чашки чайные обыкновенные (200-250см³), полуаппетитные (300-350см³), аппетитные (400см³), подарочные (500см³ и более).

Блюдца для варенья (90-100мм), кофейные (110-120мм), чайные (135-190мм).

Пиалы:

Посуда чайно-кофейная для подачи и кратковременного хранения пищи

и напитков:

КАЧЕСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ

Дефекты керамических изделий по происхождению подразделяются на следующие группы:

- Дефекты черепка и формования

- Деформация – отклонение от заданной в модели формы вследствие несоблюдения технологических процессов.

- Выбоины и щербины – небольшие углубления по краям изделия  в результате неосторожного обращения с изделием.

- Трещина – щель, узкое углубление на поверхности. Может быть односторонняя –несквозная и  сквозная.

- Неправильное монтирование приставных деталей (ручек, носиков и т.п.) проявляется в отклонении этих деталей от горизонтальной или вертикальной оси, зазоре между крышкой и корпусом, выпадении крышки изделия при наклоне на угол 70º .

- Осевое смещение приставных деталей – отклонение приставных деталей от заданного места приставки.

- Подрыв приставных деталей – трещина, возникшая в месте приклейки деталей.

- Прыщ – плотное вздутие поверхности вследствие нарушения режима обжига.

- Пузырь – пустотелое вздутие на поверхности, по размерам большее, чем прыщ.

- Слипыш – след от слипания изделий, соприкасающихся при обжиге. Характерен для фаянсовых и майоликовых изделий.

- Засорка –  гладкие или шероховатые возвышения, образованные посторонними включениями, приставшими к поверхности.

- Мушка – точка темного цвета из-за плохой очистки сырья от окислов железа.

- Выплавка – темно-коричневые пятна из-за попадания в массу частичек металла. Она больше мушки по размерам.

- Выгорка – поверхностное углубление, образовавшееся после выгорания попавшего в массу инородного тела, грязновато-зеленого цвета.

- Откол – механическое повреждение черепка, может быть заглазурованный и незаглазурованный.

2. Дефекты глазури

- Натек – местное утолщение глазури с изменением ее оттенка, обычно на краях или в нижней части изделия.

- Сборка глазури – местное скопление глазури.

- Накол -  точечное углубление на поверхности глазури.

- Кратер – крупное углубление на поверхности глазури.

- Плешина – место, не покрытое глазурью на глазурованной части изделия.

- Летелый край – отслаивание глазури по краю. Похож на плешину, но в местах отскока глазури имеет острые углы, грани. Это дефект фаянсовых и майоликовых изделий.

- Цек – мелкие волосяные трещины на глазури.

- Сухость глазури -  места с очень тонким слоем глазури, без блеска, шероховатые на ощупь – в фаянсовых и майоликовых изделиях.

- Матовость глазури – глазурь, не имеющая блеска, возникает из-за малой температуры обжига.

- Задувка – следы приплавленных продуктов сгорания топлива коричнево-зеленого цвета.

3. Дефекты декорирования

- Недожог краски – блеклый, матовый вид декоративного покрытия изделия из-за низкой температуры обжига.

- Пережог краски – Ослабление цветового тона декоративного покрытия. Очень заметно на бирюзовых, красных, коричневых красках и золоте.

- Отслоение краски (полет  краски) – отрыв краски от черепка из-за толстого слоя или плохой подготовки изделия к декорированию.

- Царапина на рисунке – след, оставленный на поверхности изделия острым предметом.

- Сборка деколи – складки и пропуски рисунка из-за нарушения режима нанесения или обжига.

- Помарка краской – загрязнение поверхности изделия надглазурной или подглазурной краской в виде точек, пятен из-за небрежной работы.

- Вскипание краски – нарушение целостности декоративного покрытия вследствие появления пузырей в красочном слое.

- Разнотонность – отклонение тона красочного покрытия от образца-эталона.

- Разрыв декора – нарушение целостности декора на изделии.

- Матовость декоративного покрытия – отсутствие блеска красочного покрытия.

- Нечеткость контуров декорирования – расплывчатость контуров рисунка.

Принцип сортировки фарфоро-фаянсовой посуды

В соответствии с действующими стандартами фарфоро-фаянсовые изделия делятся на 2 сорта: 1-й и 2-й. Изделия 1-го сорта маркируются клеймом красного цвета, 2-го – зеленого.

Качество фарфоровых изделий определяется по ГОСТ 28390-89. Изделия фарфоровые. Технические условия. Сорт изделий определяется в зависимости от соответствия требованиям стандарта по показателям качества (белизна, просвечиваемость, термостойкость, водопоглощение – табл.1) и от наличия дефектов внешнего вида (табл.2).

При определении сорта учитывается:

1. размер изделия: по ГОСТ 4.69-81 с.3, п.2.4. изделия подразделяются на мелкие, средние и крупные; а по ГОСТ 28390-89 с.1, п.1.2.1. изделия для напитков по вместимости подразделяются на мелкие и крупные;

2. место расположения дефекта (лицевая или оборотная сторона);

3. форма изделия (полое или плоское);

4. толщина стенок (к тонкостенной посуде предъявляются отдельные требования);

5. размеры и количество дефектов.

На изделиях ограничивается общее количество наименований дефектов на одном изделии: 3 – для 1-го сорта и 6 – для 2-го сорта (с.8, т.2, примечание).

Качество фаянсовых изделий определяется аналогично фарфоровым по ГОСТ 28391-89. Изделия фаянсовые. Технические условия. Специфика определения сорта фаянсовых изделий заключается в том, что отдельно предъявляются требования к изделиям с бесцветной глазурью (табл.1) и с цветной глазурью (табл.2).

Изучите построение ГОСТ 28390-89. Изделия фарфоровые. Технические условия и разберитесь с решением типовой задачи.

ЗАДАЧА:

В магазин поступила партия тарелок десертных фарфоровых диаметром 175мм, замаркированных клеймом красного цвета. При проверке качества на 5 тарелках были обнаружены следующие дефекты:

- Мушка на лицевой стороне размером 1 мм – 2 шт.;

- Накол мелкий рассредоточенный;

- Засорка подглазурная нецарапающая диаметром 1,5мм – 3 шт.;

- Помарка подглазурной краской на оборотной стороне площадью 4мм².

Проверьте соответствие сорта маркировке.

Решение:

Для решения задачи используем ГОСТ 28390-89. Изделия фарфоровые. Технические условия. Определяем группу по размерам – изделия средние (ГОСТ 4.69-81, с.3, п.2.4.)

Оцениваем дефекты:

- 2 сорт (с.4, т.2);

- 1 сорт (с.3, т.2);

- 1 сорт (с.8, т.2).

Количество наименований дефектов на одном изделии – 3 – допускается во 2-м сорте (с.8, т.2, примеч.).

Заключение: согласно ГОСТ 28390-89 5 тарелок относятся ко 2-му сорту и замаркированы неверно.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Товароведная характеристика и определение доброкачественности

керамических  бытовых товаров

Задание 1. Используя ГОСТ 28390-89 и ГОСТ 28391-89 решите следующие задачи:

- Определите сорт кружки фарфоровой емкостью 300 см³ с дефектами:

  - мушка на лицевой стороне диаметром 1 мм – 2 шт.;

  - деформация 1% от номинального диаметра;

  - матовость глазури малозаметная, не ухудшающая товарный вид.

- Определите сорт тарелки фарфоровой мелкой диаметром 175 см с дефектами:

  - выгорка на лицевой стороне размером 1 мм – 3 шт.;

  - белизна фарфора 56%;

  - накол мелкий рассредоточенный.

- Миска фаянсовая с цветной глазурью вместимостью 400 см³, замаркированная красным цветом, имеет дефекты:

    - незначительное восстановление пигментов, не ухудшающее товарный вид;

    - слипыш площадью 20 мм² внутри;

    - трещина односторонняя незаглазурованная длиной 10 мм на оборотной стороне.

Проверьте соответствие сорта маркировке.

Задание 2. Изучите ассортимент керамических бытовых товаров по каталогам. Составьте товароведную характеристику 3-4 образцов керамических изделий.

Результаты работы оформите в виде таблицы.

| п/п | Вид изделия | Назначение | Вид керамики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чайная пара (чашка с блюдцем) | Посуда чайная для принятия пищи и напитков | Фарфор |

| Фасон | Отделка | Размер |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |
| Блюдце плоское круглое с гладким краем, чашка полусферической формы с ручкой | Деколь надглазурная, расположена букетом отводка краской | Чашка - вместимость 250 см³ Блюдце – диаметр 160мм. |

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ