## Slide 1: ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Модуль 6. Контроль качества обувных товаров
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор: Машкович Татьяна Васильевна – преподаватель

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
6.1 Классификация и характеристика дефектов кожаной обуви
6.2 Приемы осмотра кожаной обуви при проверке качества
6.3 Принцип сортировки кожаной обуви
6.4 Контроль качества валяной и резиновой обуви
6.5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение обуви

## Slide 3
Задачи модуля
В результате изучения данной темы Вы сможете:
Давать классификацию дефектов кожаной обуви
Характеризовать основные пороки натуральных кож
Описывать и демонстрировать приемы осмотра кожаной обуви при проверке качества
Описывать принцип сортировки кожаной обуви
Решать задачи по определению качества кожаной обуви по стандарту
Описывать контроль качества резиновой и валяной обуви
Описывать требования к маркировке, упаковке и хранению обуви

## Slide 4: 6.1 Классификация и характеристика дефектов кожаной обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 207-208

## Slide 5
Пороки натуральных кож могут возникать:
  при жизни животных,
  при небрежной съемке шкуры,
  в период консервирования,
  в процессе выделки кож,
  при хранении и транспортировании.
По происхождению
дефекты кожаной обуви подразделяются
на 2 группы
Пороки материалов
Технологические пороки
Изучите технологические пороки самостоятельно, используя мате-риал учебника:
Сыцко, В.Е. Товароведение непродоволь-ственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 208.

## Slide 6
Наименование порока | Характеристика
свищ | повреждение личинкой овода в виде сквозных отверстий (незаросшие свищи) или нарушенного строения кожи (заросшие свищи)
оспины | следы от заболевания коз и овец оспой в виде ямок, могут быть заросшие и незаросшие
болячки | следы накожных болезней в виде рубцов и отверстий
роговины, рубцы, кнутовины | зарубцевавшиеся в виде шрамов разрывы тканей, образующиеся при ударе рогами или кнутом
царапины | разной глубины повреждения «лица» кожи, образовавшиеся в результате чесания животного об острые предметы или во время стрижки шерсти
седловина | углубления и рыхлые участки на коже от седла
тавро | участки на коже с поврежденным лицевым слоем от клейма
борушистость | грубые, неразглаживаемые складки на воротке кожи (выростка, полукожника), недопустимый порок
воротистость | складки и морщины на воротке кожи, преимущественно бугаев и тощих животных, поддающиеся разглаживанию в процессе выработки кожи
молочные линии | неглубокие разглаженные полосы, заметные на лицевой стороне воротка опойка
Пороки натуральных кож

## Slide 7
Болячки
Свищ
Роговина

## Slide 8
Царапины
Тавро
Борушистость

## Slide 9
Воротистость
Молочные линии

## Slide 10
тощесть | рыхлая и тонкая кожа в результате плохого кормления и содержания животного
безличины | отсутствие лицевого слоя на отдельных участках шкуры вследствие повреждений
жилистость | рисунок на лицевой поверхности кожи, образованный затвердевшими кровеносными сосудами
лизуха | мелкие параллельно расположенные царапины на коже в результате длительного лизания животным шкуры
кожеедина | повреждение жуком-кожеедом
молеедина | повреждение личинками моли в виде извилистых каналов
солевые пятна | кроваво-красные оттенки, образующиеся в результате деятельности микробов, применении грязной соли и т.п.
прелина | бактериальное поражение шкуры при несвоевременном консервировании, что приводит к понижению прочности отдельных участков кожи вследствие разложения сырья
комовая шкура | заломы из-за замораживания или сушки шкуры в нерасправленном состоянии
подрези прорези выхваты | несквозные разрезы разной глубины со стороны бахтармы сквозные прорезы кожи местные утонения со стороны бахтармы более чем наполовину толщины кожи образуются при небрежной съемке шкуры и удалении подкожно-жировой клетчатки

## Slide 11
Жилистость
Лизуха
Безличины

## Slide 12
Подрези
Прелина

## Slide 13
ломкость | разрушение лицевого слоя и дермы кожи в виде трещин различной глубины, образующихся при изгибе кожи лицевой стороной наружу
непродуб | светлые полосы на поперечном разрезе кож, сопровождающиеся их жесткостью (гремучестью), в обуви не допускается (гремучесть – жесткость кожи при плохом продубливании)
отдушистость | отставание лицевого слоя в виде морщин, которые образуются на лицевой поверхности кожи после сгибания ее лицом внутрь и полностью не исчезают после ее распрямления
отмин «лица» | мелкие морщины, образующиеся на коже при сгибании лицевой поверхностью внутрь и исчезающие при ее распрямлении
стяжка «лица» | морщины на лицевой поверхности кожи в виде клеток неправильной формы, закрывающих мерею кожи
садка «лица» | ослабление лицевого слоя в виде трещин на коже при ее сгибании «лицом» наружу, в обуви не допускается
осыпание покрытия | возникает из-за плохого качества лицевой поверхности, старения пленки и т.п., в обуви не допускается
неустойчивость к сухому и влажному трению | проявляется при трении сухой или мокрой тканью лицевой поверхности кожи, ткань при этом окрашивается
высокий и неровный ворс | встречается у велюра, нубука и замши

## Slide 14
Отдушистость
Стяжка
Садка

## Slide 15
Осыпание покрывной пленки
Неровная окраска
Маркость кожи

## Slide 16: 6.2 Приемы осмотра кожаной обуви при проверке качества
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 17
. Проверьте маркировку (артикул, размер, полноту и т.д.).
. Осмотрите фасадную часть обуви: проверьте наличие дефектов на деталях; нажимая большими пальцами на носки, определите их устойчивость; на ощупь установите материал верха.
. Осмотрите заднюю часть обуви: определите жесткость, упругость и высоту задника, правильность положения задних наружных ремней или швов заготовок, околодки пяточной части, установку и отделку каблуков.
. Проверьте дефекты на наружной боковой части обуви и ее парность по высоте берец, задников, каблуков.
. Проверьте обувь со стороны подошвы: определите дефекты крепления подошвы, парность обуви по клеймению подошвы, отделку подошвы и набойки.
. Проверьте внутреннюю боковую поверхность обуви: внешним осмотром установите наличие дефектов и одновременно проверьте парность обуви по длине и ширине подошвы.
. Проверьте внутреннюю часть обуви: прощупыванием определите наличие бугров или гвозде на стельке, складок или разрывов на подкладке, загнутых краев у жесткого носка или задника.
. Проверьте упругость обуви в геленочной части.

## Slide 18: 6.3 Принцип сортировки кожаной обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

## Slide 19
Качество кожаной обуви оценивают
по ГОСТ 28371 – 89 Обувь. Определение сортности.
Действие данного стандарта распространяется на детскую, женскую и мужскую обувь из натуральных, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов, а также с комбинированным верхом.
В соответствии с ГОСТ 28371-89
кожаная обувь на сорта не делится.

## Slide 20
При определении доброкачественности обуви учитывают:
пороки,
их размер,
степень выраженности,
место расположения порока,
сложность модели – требования для повседневной и модельной обуви устанавливаются раздельно. Детская обувь приравнивается к модельной.
Перечень недопустимых пороков обуви приводится на с.1 в п.4. При наличии в обуви такого порока она является нестандартной.
В таблице ГОСТа приведены допустимые пороки кож и технологические.
При оценке пороков сырья учитывают степень выраженности порока – слабовыраженные (п.1) и умеренновыраженные (п.2). Указанные пороки кож не допускаются на наиболее ответственных деталях обуви – носках, передней части союзки. На других деталях – допускаются.
Заключение о качестве делают по наиболее существенному пороку по худшей полупаре.

## Slide 21
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:
Ботинки мужские повседневные из натуральной кожи имеют следующие пороки:
разная высота задинок – 2мм,
умеренновыраженная лизуха на берцах,
разная длина язычков – 3мм.
Проверьте доброкачественность ботинок.
Решение:
Для решения задачи используем ГОСТ 28371-89 Обувь. Определение сортности.
Оцениваем пороки:
1-й порок  допускается (с.3, п.5, т.1, п.15),
2-й порок  допускается (с.2, п.5, т.1, п.2),
3-й порок  не допускается (с.2, п.5, т.1,п.14).
Заключение: в соответствии с ГОСТ 28371-89 ботинки мужские являются нестандартными и в реализацию не допускаются.

## Slide 22: 6.4 Контроль качества валяной и резиновой обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Изучите данный вопрос самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 212, 215.

## Slide 23: 6.5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение обуви
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр.209, 213, 215

## Slide 24
Маркировка кожаной обуви
Каждая коробка с упакованной обувью должна иметь этикетку с указанием следующих реквизитов:
наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес
наименование изделия
материал изготовления
номер модели
артикул
размер и полнота
номер ТНПА
дата выпуска
штамп контролера ОТК
Также на этикетке может быть изображение модели, штрихкод, номер партии, указан цвет материала верха

## Slide 25
Кожаная обувь на каждой полупаре должна иметь маркировку: размер и полнота указываются на ходовой части подошвы в геленочной части, на подкладке в верхней части берцев или голенищ несмываемой краской указывают артикул, размер и полноту, дату выпуска, номер НД, знак «СТ», фасон, модель. Также на каждую полупару наносится товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировка кожаной обуви

## Slide 26
Хранение кожаной обуви должно осуществляться в сухих, чистых, проветриваемых помещениях в потребительской таре на стеллажах или подтоварниках при tº не ниже +14ºС и не выше +20ºС, относительной влажности воздуха 50-80%. Обувь необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, паров, газов, химических веществ, моли, грызунов.
Упаковывают кожаную обувь в коробки из картона.
Виды обуви, которые мало деформируются (юфтевая, производственная и др.), укладывают в транспортную тару (картонные ящики) без первичной упаковки.
Обувь укладывают в коробки так, чтобы носок одной полупары прилегал к пяточной части другой. Между полупарами прокладывают мягкую бумагу.

## Slide 27
Изучите требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию резиновой и валяной обуви самостоятельно, используя материал учебника: Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров:/ В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш.школа, 2005. – стр. 212, 215.

## Slide 28
Практическое задание
Выполните задание по Модулю 6,
которое находится в практическом разделе
Формат выполнения задания – файл word
Методические рекомендации по решению задач изложены в вопросе 3 Модуля

## Slide 29
Вопросы для самоконтроля:
Дайте классификацию дефектов кожаной обуви
Назовите основные пороки натуральных кож
Охарактеризуйте пороки «отдушистость», «отмин», «воротистость»
Опишите и продемонстрируйте приемы осмотра обуви при проверке качества
Изложите принцип сортировки кожаной обуви
Назовите требования к качеству и основные дефекты резиновой обуви
Укажите реквизиты маркировки кожаной обуви
Опишите условия хранения резиновой и валяной обуви

## Slide 30
Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: / В.Е. Сыцко, М.И. Дрозд. – Минск: Выш. школа, 2005. – стр. 207-209, 212-213, 215
Литература:

## Slide 31
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Автор:
Машкович Татьяна Васильевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
E-mail: mashkovich1978@mail.ru