Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2019

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обувь в жизни человека выполняет следующие функции: защитную, эстетическую, медицинскую (профилактическая и ортопедическая обувь), социальную.

В зависимости от исходных материалов и технологии производства обувь делится на три группы: кожаная, резиновая (в том числе полимерная) и валяная.

Кожаная обувь – обувь с верхом из натуральной, искусственной, синтетической кожи, текстильных и комбинированных материалов.

Производители кожаной обуви в РБ:

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

КОЖАНОЙ ОБУВИ

1. Материалы для производства кожаной обуви

Материалы для производства кожаной обуви подразделяются на 2 группы:

- основные – используются для изготовления наружных, внутренних и промежуточных деталей верха и низа обуви;

- вспомогательные – скрепляющие (нитки, гвозди, винты, клеи) и отделочные материалы (шнуры, тесьма, ленты, бахрома, мех, фурнитура).

К материалам для верха кожаной обуви относятся натуральная, искусственная и синтетическая кожи, текстильные и комбинированные материалы.

К материалам для низа кожаной обуви относятся натуральные подошвенные кожи, искусственные материалы для низа обуви, пробка, войлок и др.

  - Материалы для верха обуви

НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ получают в результате выделки кожевенного сырья – шкур домашних и диких животных.

Снятые шкуры консервируют, а после поступления на кожевенный завод подвергают различным операциям: удаляют волосяной покров, подкожно-жировую клетчатку, оставляя одну дерму. Затем гольё подвергают дублению (обработке специальными дубильными веществами для его превращения в кожу).

Ассортимент натуральных кож классифицируется:

- По методу дубления: хромового, алюминиевого, жирового, растительного, комбинированного и др. методов дубления.

- По виду исходного сырья: из шкур крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец, свиней.

- По отделке лицевой поверхности: гладкие; нарезные; с художественным тиснением; со шлифованной лицевой поверхностью (нубук); со шлифованной бахтармой (велюр); с декоративной отделкой (тонированием и т.п.).

- По цвету: натуральные, белые, черные, цветные и многоцветные.

Кожи для верха обуви подразделяются на 3 группы: юфтевые, хромовые и подкладочные. Разновидностями кож хромового дубления являются велюр, нубук, лаковая кожа, спилок кожевенный. Также для изготовления модельной обуви широко используется замша – кожа жирового дубления.

Таким образом, основными видами натуральных кож для верха обуви являются:

- лицевой хром –

- юфть обувная и сандальная –

- шевро –

- шеврет –

- свиной хром –

- велюр –

- нубук –

- лаковая кожа –

- спилок кожевенный –

- замша –

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА – это основа (ткань, нетканый материал или трикотажное полотно), на которую нанесено полимерное покрытие с отделкой.

По виду основы искусственные кожи бывают:

По виду покрытия искусственные кожи бывают:

По отделке искусственные кожи бывают с гладкой, тисненой поверхностью, лаковые, с перламутровым эффектом, с ворсовой поверхностью – замшевидные, с пористым покрытием (более эластичные и гигиеничные).

Свойства искусственных кож зависят от вида покрытия. В целом искусственные кожи отличаются низкими гигиеническими свойствами и износостойкостью, низкой формоустойчивостью.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА – это искусственный материал на нетканой волокнистой основе, пропитанной полиуретаном. Синтетическая кожа имеет гладкую, кожеподобную лицевую поверхность, по сравнению с искусственными кожами более морозостойка, имеет более высокие гигиенические свойства. В настоящее время широко используется такая разновидность синтетических кож, как прессованная кожа. Синтетические кожи вырабатывают 3-х типов: трехслойные, двухслойные и однослойные.

  - Материалы для низа обуви

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ДЛЯ НИЗА ОБУВИ вырабатывается в основном комбинированным дублением из шкур КРС (для ответственных деталей), из конских шкур (для обуви ниточного и клеевого метода крепления подошвы), из свиных шкур (в основном для стелек).

Она отличается большой толщиной, жесткостью, имеет высокие гигиенические свойства, красивый внешний вид. Однако имеет повышенную водопроницаемость, намокаемость, низкую износостойкость, высокую деформируемость при сушке после намокания.

ИСКУССТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ по природе связующего вещества подразделяются на 3 группы:

- искусственные материалы на основе эластомеров (резины:

- резины непористой структуры (монолитные) – подошвенная, кожеподобная, транспорентная, стиронип;

- резины пористой структуры (микропора и т.п.);

- искусственные материалы на основе пластмасс (капрона, полиуретана, поливинилхлорида и др.);

- искусственные материалы на основе термоэластопластов (ТЭП).

2. Производство кожаной обуви

Производство кожаной обуви состоит из следующих этапов:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ включает моделирование (разработку модели обуви в виде рисунка или объемного макета) и конструирование (разработку чертежа обуви и изготовление лекал исходя из образца модели).

- РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕТАЛИ осуществляется для получения деталей верха и низа обуви.

| Детали обуви | Вид обуви |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сапоги, сапожки | Ботинки, полуботинки, туфли |
| 1. Детали верха обуви: |  |  |
| 1.1. Наружные: |  |  |
| 1.2. Внутренние: |  |  |
| 1.3. Промежуточные: |  |  |
| 2. Детали низа обуви: |  |  |
| 2.1. Наружные: |  |  |
| 2.2. Внутренние: |  |  |
| 2.3. Промежуточные: |  |  |

- СБОРКА ЗАГОТОВКИ ВЕРХА – это скрепление деталей верха между собой с помощью ниточных швов, клеевым или клеесварным способом (для деталей из искусственной кожи).

- ФОРМОВАНИЕ ВЕРХА ОБУВИ осуществляется для придания заготовке верха обуви, собранной из плоских деталей, объемной формы.

- ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДОШВ И КАБЛУКОВ:

Каблуки прикрепляются с помощью клея, гвоздей, винтов, металлических втулок.

Методы крепления подошвы кожаной обуви подразделяются на 3 группы: химические, механические и комбинированные.

К химическим методам относятся:

  - Клеевой метод

  - Метод горячей вулканизации

  - Литье: сочетается изготовление подошвы из пластмасс, ТЭП в пресс-форме с ее прикреплением к заготовке верха. Обувь более легкая, гибкая, изящная, чем метода горячей вулканизации. Отличительная особенность – след от литника.

Механические методы подразделяются на ниточные и шпилечные.

К ниточным методам относятся прошивной, сандальный, полусандальный, рантовый, рантопрошивной, бортовой, выворотный, втачной и др. методы.

Комбинированные методы крепления подошвы сочетают в себе 2 метода – ниточный и клеевой. Верхний слой в виде подложки или платформы из кожи, войлока или картона крепится одним из ниточных методов. Нижний слой из резины или ТЭП приклеивается к подложке.

6. ОТДЕЛКА – это совокупность механических и физико-химических операций для устранения изъянов и пороков, придания красивого внешнего вида и улучшения некоторых потребительских свойств обуви.

Наиболее распространенными видами декоративных отделок обуви являются: перфорация; кантики; бейки; бизики; продержки; декоративные строчки; тонирование; тиснение; обувная фурнитура; банты; ленты, тесьма, бахрома и т.п.

КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА КОЖАНОЙ ОБУВИ

По целевому назначению ассортимент кожаной обуви подразделяют на следующие группы:

- Бытовая,

- Спортивная,

- Производственная,

- Медицинская (ортопедическая и профилактическая).

Бытовую обувь классифицируют по следующим признакам:

- по материалу верха: из натуральной кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных и комбинированных материалов;

- по материалу подошвы: с подошвой из натуральной кожи, резины, пластмасс, ТЭП, пробки и т.д.;

- по методу крепления подошвы: обувь химических методов крепления (клеевого, горячей вулканизации, литьевого), обувь ниточных методов крепления (рантового, сандального, доппельного, рантово-прошивного, бортового, прошивного и др.), обувь винтово-гвоздевых методов крепления, обувь комбинированных методов крепления (рантово-клеевого, сандально-клеевого и др.);

- по виду и материалу подкладки:

- по характеру исполнения (сложности модели):

- по сезону носки:

- по половозрастному назначению выделяют 10 групп обуви:

- по размерам и полнотам.

Для обозначения размеров обуви применяется несколько систем нумерации:

  - Штихмассовая (37, 38, 39 и т.д.) – размер обуви определяется по длине стельки в штихах. 1 штих=2/3 см=6,67 см.;

  - Метрическая (230, 235, 240 и т.д.) – размер обуви определяется по длине стопы в мм или см;

  - Дюймовая (7, 8, 8 ½  и т.д.) – размер обуви определяется по длине стельки и выражается в барликонах. 1 барликон=1/3 дюйма=8,46 мм (1 дюйм=25,4 мм).

Полнота обуви обозначается условным номером, который определяется в зависимости от обхвата обуви в пучках.

- по цвету верха: белая, светлая (светло-серая, бежевая, кремовая и т.п.), яркая (красная, синяя и т.п.), черная, цветная (коричневая), многоцветная;

  - по фасону и конструкции:

Фасон определяется формой носочной части, высотой и формой каблука.

Конструкция обуви определяется способом закрепления на стопе, особенностями кроя, конструкцией отдельных деталей.

По способу закрепления на ноге обувь бывает на шнурках, кнопках, застежке-молнии, на ремнях, на контактной ленте, без дополнительных приспособлений для закрепления на ноге;

  - по отделке: с декоративными строчками, перфорацией, аппликацией, беками, кантиками, тонированием и т.д.

  - по видам в зависимости от высоты заготовки верха: сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ

КОЖАНОЙ ОБУВИ

Сапоги –

Разновидностями сапог являются:

Полусапоги

Ботинки –

Полуботинки –

Туфли –

Разновидностями туфель являются:

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ ОБУВИ

Дефекты кожаной обуви по происхождению подразделяются на 2 группы:

1. пороки материалов (натуральных кож, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов)

2. технологические дефекты

Пороки натуральных кож могут возникать при жизни животных, при небрежной съемке шкуры, в период консервирования, в процессе выделки кож, при хранении и транспортировании.

Основными пороками натуральных кож являются:

| № п/п | Наименование порока | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | свищ | повреждение личинкой овода в виде сквозных отверстий (незаросшие свищи) или нарушенного строения кожи (заросшие свищи) |
|  | оспины | следы от заболевания коз и овец оспой в виде ямок, могут быть заросшие и незаросшие |
|  | болячки | следы накожных болезней в виде рубцов и отверстий |
|  | роговины, рубцы, кнутовины | зарубцевавшиеся в виде шрамов разрывы тканей, образующиеся при ударе рогами или кнутом |
|  | царапины | разной глубины повреждения «лица» кожи, образовавшиеся в результате чесания животного об острые предметы или во время стрижки шерсти |
|  | седловина | углубления и рыхлые участки на коже от седла |
|  | тавро | участки на коже с поврежденным лицевым слоем от клейма |
|  | борушистость | грубые, неразглаживаемые складки на воротке кожи (выростка, полукожника), недопустимый порок |
|  | воротистость | складки и морщины на воротке кожи, преимущественно бугаев и тощих животных, поддающиеся разглаживанию в процессе выработки кожи |
|  | молочные линии | неглубокие разглаженные полосы, заметные на лицевой стороне воротка опойка |
|  | тощесть | рыхлая и тонкая кожа в результате плохого кормления и содержания животного |
|  | безличины | отсутствие лицевого слоя на отдельных участках шкуры вследствие повреждений |
|  | жилистость | рисунок на лицевой поверхности кожи, образованный затвердевшими кровеносными сосудами |
|  | лизуха | мелкие параллельно расположенные царапины на коже в результате длительного лизания животным шкуры |
|  | кожеедина | повреждение жуком-кожеедом |
|  | молеедина | повреждение личинками моли в виде извилистых каналов |
|  | солевые пятна | кроваво-красные оттенки, образующиеся в результате деятельности микробов, применении грязной соли и т.п. |
|  | прелина | бактериальное поражение шкуры при несвоевременном консервировании, что приводит к понижению прочности отдельных участков кожи вследствие разложения сырья |
|  | комовая шкура | заломы из-за замораживания или сушки шкуры в нерасправленном состоянии |
|  | подрези прорези выхваты | несквозные разрезы разной глубины со стороны бахтармы сквозные прорезы кожи местные утонения со стороны бахтармы более чем наполовину толщины кожи образуются при небрежной съемке шкуры и удалении подкожно-жировой клетчатки |
|  | ломкость | разрушение лицевого слоя и дермы кожи в виде трещин различной глубины, образующихся при изгибе кожи лицевой стороной наружу |
|  | непродуб | светлые полосы на поперечном разрезе кож, сопровождающиеся их жесткостью (гремучестью), в обуви не допускается (гремучесть – жесткость кожи при плохом продубливании) |
|  | отдушистость | отставание лицевого слоя в виде морщин, которые образуются на лицевой поверхности кожи после сгибания ее лицом внутрь и полностью не исчезают после ее распрямления |
|  | отмин «лица» | мелкие морщины, образующиеся на коже при сгибании лицевой поверхностью внутрь и исчезающие при ее распрямлении |
|  | стяжка «лица» | морщины на лицевой поверхности кожи в виде клеток неправильной формы, закрывающих мерею кожи |
|  | садка «лица» | ослабление лицевого слоя в виде трещин на коже при ее сгибании «лицом» наружу, в обуви не допускается |
|  | осыпание покрытия | возникает из-за плохого качества лицевой поверхности, старения пленки и т.п., в обуви не допускается |
|  | неустойчивость покрытия к сухому и влажному трению | проявляется при трении сухой или мокрой тканью лицевой поверхности кожи, ткань при этом окрашивается |
|  | высокий и неровный ворс | встречается у велюра, нубука и замши |

ПРИЕМЫ ОСМОТРА ОБУВИ ПРИ ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА

- Проверьте маркировку (артикул, размер, полноту и т.д.).

- Осмотрите фасадную часть обуви: проверьте наличие дефектов на деталях; нажимая большими пальцами на носки, определите их устойчивость; на ощупь установите материал верха.

- Осмотрите заднюю часть обуви: определите жесткость, упругость и высоту задника, правильность положения задних наружных ремней или швов заготовок, околодки пяточной части, установку и отделку каблуков.

- Проверьте дефекты на наружной боковой части обуви и ее парность по высоте берец, задников, каблуков.

- Проверьте обувь со стороны подошвы: определите дефекты крепления подошвы, парность обуви по клеймению подошвы, отделку подошвы и набойки.

- Проверьте внутреннюю боковую поверхность обуви: внешним осмотром установите наличие дефектов и проверьте парность обуви по длине и ширине подошвы.

- Проверьте внутреннюю часть обуви: прощупыванием определите наличие бугров или гвоздей на стельке, складок или разрывов на подкладке, загнутых краев у жесткого носка или задника.

- Проверьте упругость обуви в геленочной части.

ПРИНЦИП СОРТИРОВКИ КОЖАНОЙ ОБУВИ

Качество кожаной обуви оценивают по ГОСТ 28371 – 89 Обувь. Определение сортности. Действие данного стандарта распространяется на детскую, женскую и мужскую обувь из натуральных, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов, а также с комбинированным верхом.

В соответствии со стандартом кожаная обувь на сорта не делится.

При определении доброкачественности обуви учитывают пороки, их размер или степень выраженности, место расположения порока, а также сложность модели – требования для повседневной и модельной обуви устанавливаются раздельно. Детская обувь приравнивается к модельной.

Перечень недопустимых пороков обуви приводится на с.1 в п.4. При наличии в обуви такого порок она является нестандартной.

В таблице ГОСТа приведены допустимые пороки кож и технологические.

При оценке пороков сырья учитывают степень выраженности порока – слабовыраженные (п.1) и умеренновыраженные (п.2). Указанные пороки кож не допускаются на наиболее ответственных деталях обуви – носках, передней части союзки. На других деталях –  допускаются. Заключение о качестве делают по наиболее существенному пороку по худшей полупаре.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

Ботинки мужские повседневные из натуральной кожи имеют следующие пороки:

- разная высота задинок – 2мм,

- умеренновыраженная лизуха на берцах,

- разная длина язычков – 3мм.

Проверьте доброкачественность ботинок.

Решение:

Для решения задачи используем ГОСТ 28371-89 Обувь. Определение сортности.

Оцениваем пороки:

1-й порок  допускается (с.3, п.5, т.1, п.15),

2-й порок  допускается (с.2, п.5, т.1, п.2),

3-й порок  не допускается (с.2, п.5, т.1,п.14).

Заключение: в соответствии с ГОСТ 28371-89 ботинки мужские являются нестандартными и в реализацию не допускаются.

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

Резиновая обувь – это обувь с верхом из резины, резинотекстильных смесей и пластмасс (ПВХ, полиуретана, полиэфирных пластмасс и др.).

Основными материалами для производства резиновой обуви являются резиновые и резинотекстильные смеси, текстильные материалы, пластмассы, лаки, клеи, отделочные материалы.

Ассортимент резиновой обуви классифицируется по следующим признакам:

- по назначению:

- по материалу верха:

- по методу изготовления:

- по характеру использования:

- по половозрастному назначению:

- по размерам:

- по отделке:

- по фасону:

- по видам:

Основными видами бытовой резиновой обуви являются:

- галоши (обыкновенные, полувысокие и высокие),

- ботики (по конструкции напоминают кожаные ботинки),

- ботинки (с текстильным верхом),

- сапоги,

- сапожки,

- туфли.

Основными видами производственной резиновой обуви являются галоши технические, чуни, боты, сапоги (горнорудные, противокислотные, противощелочные и др.).

Основными видами спортивной резиновой обуви являются туфли, полуботинки и ботинки.

ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ

В основе производства валяной обуви лежит использование способности шерсти свойлачиваться и сваливаться при механических воздействиях в кислой среде в присутствии влаги и при повышенной температуре. При этом извитые волокна шерсти тесно переплетаются, образуя сплошную войлокообразную массу, которая в процессе валки уплотняется, уменьшается в размерах и объеме.

Ассортимент валяной обуви:

1. Грубошерстная обувь

- Фетровая обувь

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗИНОВОЙ И ВАЛЯНОЙ ОБУВИ

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И ХРАНЕНИЕ ОБУВИ

(самостоятельное изучение)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема «Товароведная характеристика ассортимента кожаной обуви,

определение качества»

Задание 1. Дайте товароведную характеристику 2-3 предложенных образцов кожаной обуви в таблице:

| № обр. | Вид обуви | Характер использования | Половозрастное назначение | Материал верха | Цвет верха | Материал подошвы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Полуботинки | Повседневные | Мужские | Натуральная хромовая кожа | Черный | ТЭП |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Д/з |  |  |  |  |  |  |

| Метод крепления подошвы | Сезонность | Фасон, конструкция | Размер, полнота | Отделка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Клеевой | Весенне-осенние | На низком прямоугольном каблуке, с закругленной широкой носочной частью, на шнурках | 250, 4-я | Перфорация на союзке |

Задание 2. Пользуясь ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности», решите

следующие задачи:

- Определите качество туфель мужских модельных из натуральной кожи, если на них имеются следующие дефекты:

- слабовыраженные болячки на боковой части союзки

- разная высота берец – 2мм

- хорошо заделанные поверхностные повреждения

- порванная подкладка.

2. Определите качество сапог мужских повседневных из хромовой кожи литьевого метода крепления подошвы, если на них имеются следующие дефекты:

- разная ширина носков –  1,5мм

- отклонение от оси симметрии – 3мм

- заусенцы на подошве – 1мм.